Подбор пластификатора для улучшения свойств СБС-полимера с битумом

Горбачева А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-петербургский государственный горный университет,

Факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: sashynay555@yandex.ru

В настоящее время до 70% выпускаемых в России битумов неудовлетворительного качества с точки зрения дорожного строительства. Одним из способов решения этой проблемы является применение полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). В качестве модификаторов ПБВ используют различные полимеры: полиэтилен, полипропилен, этилен-винил-ацетат, этилен-бутил-акрилат и т.д.  Введение полимеров в битум позволяет получить вяжущее, обладающее требуемой в российских климатических условиях трещиностойкостью, повышенной адгезией к минеральному материалу,  сдвигоустойчивостью.

Физико-химические свойства ПБВ зависят от многих параметров, таких как групповой состав исходного сырья, размера частиц полимера, состава пластификаторов, технологии получения. Ключевым моментом является отношение «битум-полимер» и «полимер-пластификатор».

Основной способ приготовления ПБВ это компаундирование полимера с пластификатором и добавление полученной пластифицирующей добавки к дорожному битуму. В роли пластификатора традиционно использовались индустриальные масла, но они имеют высокую стоимость и не  обеспечивают в полной мере коллоидную стабильность ПБВ.

В связи с этим остро стоит вопрос в удешевлении ПБВ и повышении его качественных характеристик. Для этой задачи в качестве пластификатора использовали вакуумный газойль (ВГ) и тяжелый газойль каталитического крекинга (ТГКК) в разных соотношениях. Объектом исследования являлся битум нефтяной дорожный БНД 60/90, выбор полимера остановился на термоэластопласте СБС 30-01.

Первым этапом эксперимента стало приготовление пластифицирующей добавки. Соотношения ВГ:ТГКК применялись следующие: 100:0, 70:30, 50:50, 30:70, 0:100. Содержание полимера составило 10 % масс.

Второй этап – исследование влияния приготовленных добавок на свойства дорожного битума.  Процесс компаундирования производили при температуре  170 °С  и время перемешивания составило 1 час.  Добавки вводились в двух процентах массовых  3 и 5.

Результатом данного эксперимента стало установление  оптимального состава пластификатора (50:50) с наилучшими показателями качества, такими как температура размегчения (по методу Кольца и Шара), адгезия с щелочными породами минерала и дуктильности.

Литература

1. Евдокимова Н.Г. Разработка научно-технологических основ производства современных битумных материалов как нефтяных дисперсных систем: дис. … д-ра техн. наук. М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. 417 с.

2. Киндеев О.Н., Высоцкая М.А., Шеховцова С.Ю. Влияние вида пластификатора на свойства битума и полимерно-битумных вяжущих // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. №1.

3. Тан Ч.Н. Регулирование термоокислительной стабильности дорожных битумов и битумных материалов: дис. … канд. техн. наук. М.: 2010. 116 с.