Бор-замещенные карборанкарбосилановые дендримеры: синтез и свойства

Миняйло Е.О.,1 Анисимов А.А., 1 Музафаров А.М. 1, 2

Аспирант 2-ого года

1Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,

Москва, Россия

E–mail: ekaminyaylo1995@mail.ru

Дендримеры – высокоразветвленные, регулярные структуры, характеризующиеся близкой к идеальной монодисперсностью и большим разнообразием возможных функциональных групп, являются предметом постоянных исследований в последние несколько десятилетий. Сейчас изучение проблем упаковки и зависимости свойств дендримеров от номера генерации приобретает все большее значение, и в связи с этим растет потребность в разработке быстрых и хорошо контролируемых методов синтеза таких соединений гибридной структуры. С этой точки зрения карбосилановые дендримеры представляются идеальными каркасами для создания новых гибридных структур. Одним из актуальных направлений, связанных с исследованием данного класса соединений, является синтез карбосилановых дендримеров с различными оболочками и изучение их свойств. Особый интерес представляют дендримеры, содержащие в своей структуре карборановые фрагменты. Это обусловлено тем, что карборансодержащие макромолекулы обладают уникальными свойствами полиэдрических, богатых бором карборановых кластеров [1]. Использование бор-замещенных меркаптопроизводных полиэдрических карборанов позволяет не только провести процесс модификации внешнего слоя дендримера в некаталитических условиях, но и провести дальнейшую функционализацию реакционноспособных СН-групп карборанового остова. В данной работе представлен синтез гомологического ряда новых элементоорганических дендримеров различных генераций (G0-4 cages, G1-8 cages, G3-32 cages и G5-128 cages) на основе полиалликарбосилановых дендримеров и бор-замещенного меркаптопроизводного полиэдрического карборана, в качестве моделей гибридных дендримеров типа «гибкое ядро – жесткая оболочка». Карборанкарбосилановые дендримеры нулевой, первой, третьей и пятой генераций были получены по реакции гидротиолирования соответствующих карбосилановых дендримеров 9-меркапто-м-карбораном (рисунок 1), инициируемой УФ-облучением (λ = 365 нм) и DMPA при комнатной температуре в растворе ТГФ.

Рисунок 1.

Структура, чистота и свойства полученных соединений были подтверждены комплексом методов физико-химического анализа: 1H, 29Si, 13C, 11В ЯМР, ИК – спектроскопии, ГПХ, элементного микроанализа, ТГА и ДСК, ДЛС, вискозиметрии в растворе [2].

Литература

1.   R. N. Grimes. Carboranes. Sec. Ed. 2011

2. E.O. Minyaylo, A.A. Anisimov, A.V. Zaitsev, S.A. Milenin, P.A. Tikhonov, O.V. Vyshivannaya, V.A. Ol'shevskaya, G.G. Nikiforova, M.I. Buzin. A.S. Peregudov, A.M. Muzafarov. Boron-substituted carborane-carbosilane dendrimers: synthesis and properties. React. Funct. Polymer. 2020.

Данная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Аспиранты» (№ 20-33-90249)