Адгезионные свойства малеинизированных 1,2-полибутадиенов

Кинзибаев Д.Р., Абдуллин М.И.

Аспирант

Башкирский государственный университет,

Уфа, Россия

E–mail: chimiker@mail.ru

В условиях современного грузонапряженного и интенсивного движения автомобилей, а также из-за суровых климатических условий в России асфальтобетонные дороги быстро выходят из строя. Основная причина преждевременного разрушения дорожных покрытий заключается в недостаточных физико-механических свойствах применяемых дорожных битумов.

Одним из способов улучшения свойств битумов является введение в их состав полимерных модификаторов. Такие модификаторы улучшают тепло- и морозостойкость полимерно-битумных вяжущих. Однако используемые в настоящее время полимерные добавки на основе блок-сополимера бутадиена и стирола практически не оказывает влияния на адгезионные свойства битума [1]. Это предопределяет необходимость дополнительного применения в составе битумов специальных адгезионных присадок. Большинство таких присадок на рынке дорожных материалов представлены катионными поверхностно-активными веществами аминного типа. Серьёзным недостаткам аминных присадок является их низкая термостабильность – в условиях приготовления асфальтобетонных смесей такие присадки легко подвергаются деструкции с выделением аммиака.

В связи с этим перспективным представляется использование в составе битумов малеинизированных полимерных продуктов. Целью настоящей работы являлось изучение адгезионных свойств битума, модифицированного малеинизированным олигомерным атактическим (МОПБ) и синдиотактическим 1,2-полибутадиеном (МСПБ).

Таблица.

Влияние малеинизированного 1,2-ПБ на адгезионные свойства

битума (степень функционализации полимера 7%)

| №, п/п | Полимер | Содержание, % | Сцепление со щебнем, баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | 2 |
| 2 | МОПБ | 0,5 | 5 |
| 3 |  | 1,0 | 5 |
| 4 | МСПБ | 0,5 | 3 |
| 5 |  | 1,0 | 4 |

Введение в состав битума малеинизированного 1,2-ПБ, наряду с формированием пространственно-полимерной сетки в битумной матрице, улучшающей физико-меха-нические свойства битума, обеспечивает заметное усиление адгезии битумного вяжущего к минеральному материалу (табл.). Обращает внимание, что более эффективной оказалась олигомерная присадка, тогда как высокомолекулярный аналог МСПБ проявил более слабое сцепление со щебнем, хотя согласно адгезионной теории [2] увеличение молекулярной массы полимерного продукта, как правило, повышает его адгезионные свойства. Наблюдаемая закономерность, по-видимому, связана с относительно низкой скоростью диффузии макромолекул МСПБ к поверхности минерального субстрата.

Литература

1. Емельянычева Е.А., Абдуллин А.И. Способы улучшения адгезионных свойств дорожных битумов к минеральным материалам // Вестник КТУ. 2013, Т.16, №3, с. 198-204.

2. Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. М.: Химия. 1974. 392 с.