Контролируемый синтез и термическое поведение бинарных и тройных сополимеров акрилонитрила

Гребенкина Н.А.1, Томс Р.В.2

(студент, ассистент)

1Высший химический колледж РАН, РХТУ имени Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

2МИРЭА – Российский технологический университет, ИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
nadyagr-lesnoy@yandex.ru

На протяжении последних десятилетий ведется активная разработка методов синтеза сополимеров акрилонитрила, которые в процессе тепловой обработки способны образовывать высокопрочные углеродные волокна. Синтезировать подобные полимеры возможно методом классической радикальной полимеризации. Однако полученные полимеры характеризуются широким молекулярно-массовым распределением и композиционной неоднородностью. Радикальная полимеризация с обратимой передачей цепи (ОПЦ) дает возможность задавать структуру полимерной цепи, молекулярную массу (ММ) и ММР сополимеров.  Кроме того, она отличается мягкими условиями проведения и возможностью напрямую полимеризовать мономеры с различными функциональными группами. Использование небольшого количества сомономеров, содержащих кислотные или амидные группы, облегчает процесс циклизации в полиакрилонитриле за счет реализации ионного механизма. Для облегчения процесса формования волокна вводят алкилакрилаты.

Целью данной работы является поиск условий для контролируемого синтеза бинарных и тройных сополимеров акрилонитрила (АН), акриловой кислоты (АК) и алкилакрилатов со средневесовой ММ не менее 50103, Mw/Mn не более 1.5 и с суммарным содержанием акриловой кислоты и алкилакрилата не выше 15 мол.% с заданным распределением звеньев в цепи. В качестве объектов исследования были выбраны  метил-, бутил- и лаурилакрилат.

Для решения поставленной задачи использовали ОПЦ-полимеризацию, которая зарекомендовала себя эффективной в гомополимеризации АН. Сополимеризацию проводили при 80оС в растворе ДМСО с массовым содержанием сомономеров 40% в присутствии в качестве инициатора ДАК и ОПЦ-агента – 2-циано-2-пропилдодецилтритиокарбоната (ЦТК). На основании предварительных экспериментов, в ходе которых варьировали соотношение мономеров, концентрации инициатора и ОПЦ-агента, время полимеризации, были определены оптимальные условия для синтеза бинарных и тройных сополимеров с заданными характеристиками.

Для синтезированных сополимеров было изучено влияние состава сополимера на термическое поведение в инертной и воздушной атмосфере. Показано, что введение акриловой кислоты сдвигает температурный пик циклизации в область высоких температур и уменьшает тепловой эффект реакции. Дополнительное введение алкилакрилатов не влияет на механизм циклизации, но незначительно увеличивает температуру циклизации и снижает энтальпию реакции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 18-29-170.04).