Прямые наноэмульсии полиоксиэтилен (4) лаурилового эфира с инкорпорированным фелодипином

Симонова А.А.1

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: alex.malashihina@yandex.ru

Подавляющее большинство современных лекарственных веществ (ЛВ) являются липофильными, их низкая растворимость в воде лимитирует биодоступность. Прямые наноэмульсии (НЭ) являются перспективными дисперсными системами (ДС) для инкорпорирования липофильных ЛВ в водную фазу. Преимуществами таких ДС являются кинетическая стабильность, низкая вязкость, высокоразвитая межфазная поверхность и эффективность проникновения через биологические мембраны. Как правило. НЭ многокомпонентны, в качестве дисперсной фазы используются масла различной природы, что требует применения стабилизаторов или их смесей. В литературе практически отсутствуют сведения о НЭ простого состава, в которых немицеллообразующее липофильное оксиэтилированное ПАВ является одновременно и дисперсной фазой, и стабилизатором. Поэтому разработка и исследование подобных ДС ˗ актуальные задачи с научной и практической точек зрения.

Целью данной работы стало получение прямых НЭ на основе полиоксиэтилен (4) лаурилового эфира (Brij L4) и исследование их свойств. В качестве модельного ЛВ был выбран (RS)-3-этил-5-метил-4-(2,3-дихлорфенил)-2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоксилат (фелодипин), являющийся эффективным средством от гипертензии и ишемической болезни сердца. Фелодипин характеризуется малой растворимостью в воде (Sw = 2.2 × 10-6 М [1]) и низкой биодоступностью при пероральном применении (15 ˗ 20 % [2]).

В работе методом прецизионной турбидимитерии определена растворимость Brij L4 в воде (Sw = 3.0 × 10-5 М). При концентрациях, превышающих Sw, данное немицеллообразующее ПАВ находится в воде в диспергированном состоянии. Определено минимальное время ультразвукового воздействия, необходимое для получения прямых НЭ Brij L4. Показано, что в течение всего времени наблюдения (несколько месяцев) полученные прямые НЭ находятся в метастабильном состоянии, характеризующимся практически неизменным распределением частиц по размерам (dср ≈ 55 нм) и высокоразвитой удельной поверхностью (Sуд ≈ 120 м2/г). Инкорпорирование фелодипина практически не влияет на свойства НЭ. Фелодипин локализован на межфазной поверхности НЭ за счёт образования водородных связей N - H···O с оксиэтильными группами Brij L4, при этом количество инкорпорированного фелодипина можно увеличивать при увеличении концентрации дисперсной фазы.

Сопоставлена солюбилизационная емкость (СЕ) по отношению к фелодипину наноэмульсий Brij L4 и Tween 85, а также мицелл Tween 80. Анализ экономической эффективности применения наночастиц указанных ПАВ в качестве носителей фелодипина с учётом значений СЕ, молекулярных масс ПАВ и их стоимости показал, что использование Brij L4 выгоднее, чем Tween 85 и Tween 80 на 40 и 20 % соответственно.

Литература

1. Задымова Н.М., Иванова Н.И. Смешанные мицеллы на основе Твина 80 как носители фелодипина в водной среде // Коллоид. журн. 2013, Т. 75. С. 179.

2. https://www.drugbank.ca/drugs/ (Drug Bank database).