Динамические мицеллярные сетки катионного ПАВ в солевых растворах

Ростовцев А.В., Молчанов В.С., Филиппова О.Е.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

rostovtsev@polly.phys.msu.ru

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), имеющие амфифильное строение, в водных растворах способны образовывать агрегаты различной формы, чтобы минимизировать термодинамически невыгодный контакт гидрофобных групп с растворителем. В присутствии соли ионные ПАВ могут образовывать чрезвычайно длинные червеобразные мицеллярные агрегаты, которые также называют мицеллярными цепями, так как они, подобно линейным полимерным цепям в растворе, могут переплетаться, образуя трехмерную сетку топологических зацеплений, придающую системе вязкоупругие свойства. Но, в отличие от полимеров, молекулы в таких цепях связаны относительно слабыми гидрофобными взаимодействиями. Поэтому длина и количество этих цепей зависят, с одной стороны, от концентрации соли и ПАВ, с другой стороны, от взаимодействия с другими объектами в системе, например, с полимерными цепями или наночастицами. Это позволяет управлять размерами цепей и, соответственно, свойствами системы. Также мицеллярные цепи способны полностью восстанавливать свои свойства после сильного механического воздействия. Подобные ПАВ широко используются в промышленности для создания адаптивных вязкоупругих систем.

В данной работе изучали свойства водных растворов катионного ПАВ эруцил-бис(гидроксиэтил)метиламмоний хлорида. Это ПАВ нетоксично и широко применяется в нефтяной промышленности. В работе были изучены реологические свойства водных растворов сеток мицеллярных цепей ПАВ и характеристики самих сеток, а также были получены их концентрационные зависимости. Показано, что при увеличении концентрации ПАВ вязкость растворов возрастает на порядки из-за роста контурной длины мицеллярных цепей и образования сетки топологических зацеплений. С ростом концентрации ПАВ увеличивается модуль упругости, что указывает на уплотнение сетки. В результате были получены вязкоупругие растворы, вязкость которых на порядки превышала вязкость воды. При гармоническом механическом воздействии система проявляла упругий отклик в широком диапазоне времён воздействия. Полученные концентрационные зависимости хорошо согласуются с теоретически предсказанными для растворов мицеллярных цепей ПАВ.

Благодарность

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-73-20133).