Твердые липидные частицы для инкапсулирования нуклеиновых кислот.
Воинова А.Д.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: voinovaannavoin@gmail.com

В настоящее время генная терапия является одной из перспективных областей фармацевтики. Вместе с этим активно развивается область разработки эффективных и безопасных методов доставки нуклеиновых кислот в клетки-мишени. Одним из наиболее перспективных невирусных способов доставки генного материала являются твердые липидные наночастицы. Размер таких носителей лежит в диапазоне от 80 до 200 нм, что является оптимальным для доставки в пораженные области. Липидные частицы состоят из 4 главных компонентов: основной липид (образование липидной матрицы), липид с амино-группой (ответственен за взаимодействие с молекулами нуклеиновой кислоты), холестерин (придает прочность липидной частице) и липид конъюгированный с полиэтиленгликолем (увеличение стабильности и времени циркуляции частицы в крови).

В данной работе было решено объединить два компонента – холестерин и ПЭГилированный липид. Таким образом, липидные частицы, полученные в ходе работы, состояли из трех компонентов: основной липид, олеиламин и холестерин конъюгированный с полиэтиленгликолем (ПЭГ). В качестве основного липида использовали три фосфолипида различающихся температурой фазового перехода – димиристоилфосфатидилхолин (ДМФХ, Тфп = 26°С), дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ, Тфп = 41°С) и дистеароилфосфадитилхолин (ДСФХ, Тфп = 55°С).

Липидные частицы получали способом «замена растворителя» – к водной фазе (при 80°С), содержащей раствор ДНК, последовательно добавляли растворы олеиламина, фосфолипида и холестерина-ПЭГ в метаноле. Далее образцы диализировали при комнатной температуре в течение 24 часов. Количественную оценку включенной в липидные частицы ДНК проводили с помощью метода ультраскоростной седиментации. Агрегативную устойчивость полученных частиц контролировали методом динамического рассеяния света. Размеры полученных частиц определяли методом динамического рассеяния света (ДРС).