Факторы, влияющие на повышение эффективности электрофлотационного извлечения хромата бария из водных растворов

Малькова Ю.О., Бродский В.А., Канделаки Г.И.

ведущий инженер

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет «Технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов», Москва, Россия

E-mail: juli.malkova@mail.ru

Изучено влияние среднего гидродинамического диаметра (dav) и электрокинетического потенциала (z) малорастворимого хромата бария BaCrO4 в присутствии высокомолекулярных органических соединений (ПАВ и флокулянтов различной природы) на эффективность их электрофлотационного извлечения из водных растворов. Исследования проводились растворе с концентрацией BaCrO4 50 мг/л, в диапазоне рН = 6-11. Установлено, что с повышением рН, размер частиц дисперсной фазы BaCrO4 проходит через максимум при рН 9,0 и достигает 32 мкм, ζ-потенциал составляет -13 мВ. Извлечение малорастворимых соединений BaCrO4 из водных растворов методом электрофлотации в этих условиях крайне затруднено. Показано, что добавление ПАВ различной природы, затрудняет процесс извлечения BaCrO4, флокулянтов – может повысить эффективность процесса:

| Природа | Марка | dav, мкм | ζ, мВ | τэф, мин | αэф, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без добавок |  | 32 | -13 | 40 | 67 |
| ПАВ |  |  |  |  |  |
| Катионный | Септапав | 28 | -4 | 20 | 64 |
|  | Катинол | 33 | -7 | 20 | 16 |
| Анионный | NaDDS | 15 | -16 | 20 | 19 |
| Неионогенный | ПЭО-1500 | 32 | -21 | 20 | 12 |
| Амфотерный | Бетапав А1214.30 | 17 | -15 | 20 | 49 |
|  | Бетапав АП.45 | 14 | -5 | 20 | 36 |
| Флокулянт |  |  |  |  |  |
| Катионный | Superfloc C-454 | 30 | 6 | 20 | 93 |
|  | Praestol 854 | 40 | 9 | 20 | 87 |
| Анионный | Superfloc A-110 | 48 | -31 | 20 | 35 |
|  | Praestol 2540 | 50 | -44 | 20 | 19 |
| Неионогенный | Superfloc N-300 | 37 | -5 | 20 | 89 |
|  | Praestol 2500 | 26 | -7 | 20 | 77 |
| С(BaCrO4) = 50 мг/л; c(Na2SO4) = 1 г/л; рН = 9,0 |  |  |  |  |  |

Показано, что введение в раствор флокулянтов катионного и неионного типов интенсифицируют процесс электрофлотации за счёт уменьшения абсолютного значения заряда дисперсной фазы. В присутствии анионных флокулянтов размер частиц увеличен, однако эффективность извлечения низка. Это может быть связано с затруднениями образования флотокомплексов между пузырьками O2 и Н2 и дисперсной фазой с отрицательным зарядом -(31-44) мВ, что соответствует имеющимся представлениям [1].

Литература

1. Колесников В.А., Ильин В.И., Капустин Ю.И. и др. Электрофлотационная технология очистки сточных вод промышленных предприятий// под ред. В.А. Колесникова. М.: Химия, 2007. - 304с.