Фотомеханический эффект в монослоях спиронафтоксазинов на границе раздела воздух/вода

Ивахненко А.А.1,2, Любимов А.В.3, Любимова Г.В.3, Арсланов В.В.1, Райтман О.А.1,2

Студент (магистр 2 года)

1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,

Лаборатория физической химии супрамолекулярных систем, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

3ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия

E-mail: rightman@mail.ru

До недавнего времени исследования дифильных фотохромных соединений в монослоях Ленгмюра были немногочисленными. Только после того, как стало ясно, что разработка методов синтеза фотоактивных соединений и изучение их свойств в монослоях и пленках Ленгмюра-Блоджетт является важным этапом при создании и исследовании органических проводников, химических сенсоров, элементов оптической памяти, молекулярных переключателей и т.п., это направление стало развиваться опережающими темпами. В связи с этим, в настоящее время исследования ультратонких пленок фотохромов направлены на установление связи между строением этих систем и эффективностью фотохимических превращений в них. В настоящей работе представлены результаты изучения фотохромных свойств монослоев дифильных спиронафтоксазинов (СНО), отличающихся положением и длиной гидрофобного алкильного радикала в молекуле. В закрытой форме обе части молекулы (индолиновая и нафтоксазиновая) не имеют сопряженной связи и расположены друг относительно друга перпендикулярно. При облучении ультрафиолетом происходит разрыв C-О связи оксазинового кольца, и взаимоперпендикулярные части поворачиваются относительно друг друга, переходя в одну плоскость, вследствие чего формируется протяженная π-сопряженная система, поглощающая свет в области 600 нм. Для изучения фотохромных свойств двумерных систем на основе спиронафтоксазинов на водной субфазе были сформированы монослои исследуемых соединений и изучены их физико-химические и спектральные свойства в основном и фотоиндуцированном состоянии. Анализ изотерм сжатия показал, что системы претерпевают фазовый переход при поверхностном давлении около 10мН/м. Облучение монослоя светом с длиной волны 365 нм приводит к изменению конформации соединения, в результате чего площадь, занимаемая одной молекулой, увеличивается, и изотермы сдвигаются в область больших площадей. Образование мероцианиновой формы в мономолекулярной пленке подтверждается появлением и ростом полосы поглощения в области 600 нм. Впервые в монослоях спиронафтоксазинов на границе раздела воздух/вода был обнаружен фотомеханический эффект. Показано, что в результате воздействия на систему ультрафиолетового облучения и при темновой релаксации происходит обратимое изменение поверхностного давления при постоянной площади монослоя. Таким образом установлено, что спиронафтоксазины сохраняют фотохромные свойства при переходе из раствора в двумерное упорядоченное состояние, а обнаруженный фотомеханический эффект свидетельствует о перспективах использования этих соединений для разработки фотоуправляемых молекулярных машин и механизмов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-03-01131_а