Квантовые точки на основе твёрдых растворов состава CdZnSeS: влияние пассивирующего слоя ZnS на оптические свойства

Строкин П.Д. , Дрозд Д.Д.

Студент, 3 курс бакалавриата

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Институт химии, Саратов, Россия

Е-mail: pavellstrokin@mail.ru

Квантовые точки (КТ) - люминесцентные полупроводниковые нанокристаллы, которые являются перспективными для применения в различных областях науки и техники. Узкий пик эмиссии и одностадийный синтез, а также возможность контролируемого изменения длины волны максимума люминесценции нанокристаллов без изменения их физического размера являются основными преимуществами квантовых точек на основе твёрдых растворов (КТТР) [1]. Свойства коллоидных растворов КТ данного типа изучены в меньшей степени, исследования в данном направлении могут представлять интерес для дальнейшего применения КТТР в ряде аналитических методов [2].

Объект данного исследования – КТТР состава CdZnSeS. КТ данного типа получают методом одностадийного высокотемпературного металлоорганического синтеза [3]. Синтезированные КТТР очищают от примесей методом осаждения. Полученные таким образом КТ гидрофобны, что делает невозможным их применение в биологических средах и обуславливает необходимость гидрофилизации полученных КТ. В представленной работе рассмотрен метод замены исходных лигандов на дигидролипоевую кислоту. Как после очистки, так и после гидрофилизации наблюдается снижение квантового выхода, что может объясняться появлением дефектов на поверхности КТ. Возможным вариантом решения данной проблемы является покрытие поверхности точек пассивирующим слоем из сульфида цинка, в процессе синтеза. Количество сульфида цинка, которое применялось для нанесения пассивирующего слоя, было разделено на условные оболочки. Каждая условная оболочка соответствует порции 300 мкл исходного реагента оболочки (2 мл октадецена-1, 300 мг стеарата цинка, 200 мкл 1,5 М раствора серы в триоктилфосфине). Целью данного исследования являлось изучение влияния пассивирующего слоя сульфида цинка на такие оптические свойства КТ, как квантовый выход (КВ), положение пика люминесценции и ширина пика на полувысоте, а также поиск оптимального соотношения реагентов, при котором будет реализован максимально возможный уровень пассивации при минимальном снижении КВ после очистки и гидрофилизации КТ.

Установлено, что устойчивость КТ к внешним воздействиям возрастает с толщиной пассивирующего слоя ZnS на поверхности нанокристалла, при пропорциональном снижении КВ. При нанесении 4 условных оболочек можно добиться необходимого уровня пассивации с сохранением достаточного значения КВ после очистки и гидрофилизации. После наращивания оболочки заявленной толщины зафиксировано смещение пика люминесценции КТТР на 7 нм в коротковолновую область.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-80007.

Литература

1. Aubert, T. Homogeneously Alloyed CdSe1–xSx Quantum Dots (0 ≤ x ≤ 1): An Efficient Synthesis for Full Optical Tunability // Chemistry of Materials. 2013, №25(12). p. 2388–2390.

2. Susumu, K. Purple-, Blue-, and Green-Emitting Multishell Alloyed Quantum Dots: Synthesis, Characterization, and Application for Ratiometric Extracellular pH Sensing.// Chemistry of Materials. 2017, №29(17). р. 7330–7344.

3. Lee, K.-H. Highly Efficient, Color-Reproducible Full-Color Electroluminescent Devices Based on Red/Green/Blue Quantum Dot-Mixed Multilayer // ACS Nano. 2015, №9(11). p. 10941–10949.