Би- и триметаллические полые наночастицы: растворный синтез, физико-химические свойства и применение

Фальчевская А. С., Виноградов В. В.

Студент 1 курса магистратуры

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: falchevskaya@scamt-itmo.ru

В последние годы би- и триметаллические материалы стали объектом пристального внимания из-за их примечательных электронных, оптических, каталитических свойств [1,2]. Существует множество способов получения микро- и наноконтейнеров для различных применений. Среди них различают несколько типов, а именно: темплатный (шаблонный или затравочный) синтез и синтез без использования темплата [3].

Гальваническое замещение как метод синтеза полых структур без использования дополнительного темплата впервые был показан в 2002 году на системе серебро - золото и включает в себя окисление «жертвенной» серебряной наночастицы катионами металла золота в виду его более высокого значения стандартного восстановительного потенциала. С тех пор реакция гальванического замещения была использована для создания наноструктур на основе золота, палладия и платины с гибкими свойствами из нанокристаллов серебра в качестве «жертвенных» матриц [4].

Цель работы заключается в получении полых би- и триметаллических структур на основе микро- и наночастиц из жидких металлов, а именно из галлия и эвтектического сплава галлия с индием, с последующим выявлением их свойств (электрических, оптических и каталитических).

Учитывая, что оксидная оболочка имеет поры, то вполне возможно, что через них будут проходить ионы металлов из солей, которые будут восстанавливаться за счет галлия, переходя в металлическую форму, оставаясь на поверхности пленки, а галлий в свою очередь будет окисляться до ионов и переходить в раствор. На примере из шести солей, состоящих из металлов с более высоким электрохимическим потенциалом, было показано, что такой подход действительно дает результат в виде полых биметаллических частиц, состоящих из оксида галлия, самого галлия и металла, восстановленного из растворов солей или же оксида этого металла, если реакция проводиться не в бескислородных условиях, а металл склонен к окислению на воздухе.

Литература

1. He W. et al. Design of AgM bimetallic alloy nanostructures (M = Au, Pd, Pt) with tunable morphology and peroxidase-like activity // Chem. Mater. 2010. Т. 22. № 9. С. 2988–2994.

2. Prevo B.G. и др. Scalable routes to gold nanoshells with tunable sizes and response to near-infrared pulsed-laser irradiation // Small. 2008. Т. 4. № 8. С. 1183–1195.

3. Wang X. et al. Synthesis, Properties, and Applications of Hollow Micro-/Nanostructures // Chem. Rev. 2016. Т. 116. № 18. С. 10983–11060.

4. Zhang W., Yang J., Lu X. Reaction for the Preparation of Pt / Ag Bimetallic Hollow Nanostructures with Controlled Number of Voids // ACS Nano. 2012. № 8. С. 7397–7405.