Конференция “Ломоносов 2020”

Секция “ Фундаментальное материаловедение и наноматериалы”

Влияние плазменной очистки в вакууме на угол смачиваемости поверхности диэлектриков

Мозгова В.К., Севрюгина Е.А.

Студент (бакалавр)

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Машиностроительные технологии, Кафедра электронных технологий в машиностроении, Москва, Россия

E–mail: vika.mozgova@bk.ru

Плазма - четвертое агрегатное состояние, частично или полностью ионизированный газ, в составе которого присутствуют электроны, ионы и нейтральные частицы. У технологии плазменной очистки есть ряд преимуществ, которые позволяют добиваться хороших результатов: очистка в микроскопических зазорах; отсутствие повреждений чувствительных поверхностей; низкие технологические издержки; нет необходимости в дальнейшей очистке (растворителей, химических средств);  такие свойства, как смачиваемость и адгезия поверхности растут благодаря увеличению свободной энергии поверхности [1, 2].

В лаборатории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им.Н.Э.Баумана были проведены исследования по очистке диэлектрических (ситалловых) подложек в плазме Ar на установке плазменного травления TRION SIRUS T2. Оценка качества очистки проведена на гониометре ЛК-1. Была построена зависимость угла смачивания от времени очистки (Рисунок).

Изменение угла смачивания ситалловой подложки в зависимости от времени плазменной очистки в среде Ar

В результате проведенных исследований и обработки полученных данных, выявлено, что первоначальные загрязнения были полностью удалены с ситалловой подложки в первые 5-20 минут процесса плазменной очистки. Об этом свидетельствует более резкое уменьшение зависимости угла смачивания от времени процесса в первые 20 минут.

В дальнейшем планируется построение математических моделей для угла смачивания в зависимости не только от времени, но и от технологических параметров процесса.

Литература

- Лекции по физике плазмы: Учебное пособие / Д.А. Франк-Каменецкий. Долгопрудный: Интеллект, 2008. 280 с.

- Diener electronic. URL: https://www.tatcp.ru/upload/tirit/50.pdf (Режим доступа 10.02.2020).