Нанокластеры Au в качестве сенсора для обнаружения молекул дофамина и Hg2+

Губанов А.С., Иванова Н.К.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет,

Москва, Россия

Наночастицы и нанокластеры золота (НК Au) используются в различных областях. В частности, в биомедицине благодаря интенсивной флуоресценции и низкой токсичности [1-2]. Существуют различные методы синтеза НК Au, одним из которых является синтез в присутствии биомолекул ДНК, белков и дендримеров, выполняющих функцию матрицы для регуляции размера получаемых частиц.

В нашей работе мы проводили синтез нанокластеров золота с использованием бычьего сывороточного альбумина (БСА) в качестве восстановителя и стабилизатора. Синтез проходил следующим образом: 5 мл 10 мМ раствора HAuCl4 были смешаны с 5 мл БСА с концентрацией 50 мг/мл и поставлены в тёмное место на полчаса при постоянном перемешивании, затем в смесь было добавлено 0,5 мл 1 М NaOH. Раствор перемешивался в течение 3 часов при температуре 50℃, при этом наблюдалось изменение цвета раствора с бледно-жёлтого на красно-коричневый. На первом этапе БСА восстанавливал Au3+ до Au+ благодаря входящим в его состав аминокислотам (преимущественно тирозину и аспаргину), а последующее добавление щёлочи приводило к усилению восстановительных свойств серосодержащих группировок цистеина в составе БСА, в результате чего образовывались флуоресцирующие кластеры Au.

В результате синтеза были получены НКAu, обладающие красной флуоресценцией 700 нм (рис.1).

Рис. 1. Спектр флуоресценции НКAu (5 мМ), λex=465 нм.

Полученные НКAu были использованы в качестве сенсоров для обнаружения дофамина и ионов Hg2+ в растворе. В результате исследования тушения флуоресценции был установлен предел обнаружения ионов ртути, который составил 2·10-5 М. В случае обнаружения дофамина предел обнаружения составил 1·10-5 М, при этом данный процесс происходил значительно дольше и зависел от рН раствора.

Литература

1. Zhang C. Gold nanoclusters‐based Nanoprobes for simultaneous fluorescence imaging and targeted photodynamic therapy with superior penetration and retention behavior in tumors //Advanced Functional Materials. 2015, Т. 25, № 8.

2. Homberger M., Simon U. On the application potential of gold nanoparticles in nanoelectronics and biomedicine // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2010, Т. 368, № 1915.