Синтез гидрозолей кобальта и изучение их свойств

Тебенихин М. Г., Ражева Т. М.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

E-mail: Tebe96@yandex.ru

Гидрозоли металлов в настоящее время находят всё более широкое применение в различных областях, в том числе медицинской. Такие системы могут быть использованы в качестве антибактериальных агентов, носителей лекарственных средств и др.

Целью настоящей работы являлся синтез агрегативно-устойчивых гидрозолей  кобальта и изучение их коллоидно-химических свойств. Гидрозоли получали методом химического восстановления ионов из растворов солей в присутствии лиганда-стабилизатора [1]. В качестве прекурсоров в работе использовались хлорид и сульфат кобальта,  боргидрид натрия, водный раствор гумата натрия.

Основной проблемой при получении устойчивых золей стал подбор стабилизирующих лигандов. В ходе эксперимента было установлено, что наиболее эффективным стабилизатором, является гумат натрия. Также в качестве стабилизаторов были опробованы: поливинилпирролидон, карбоксиметилцеллюлоза, сополимер полиакриламида с акриловой кислотой, Tween 80, однако, полученные с их помощью гидрозоли не проявляли агрегативную устойчивость. Так же были проведены серии экспериментов по восстановлению ионов из аммиачного комплекса с целью получения наночастиц меньшего размера. Было выявлено, что размер частиц в золях при этом никак не изменялся, то есть данный метод является неэффективным для получения наночастиц кобальта.

С использованием гумата натрия удалось получить агрегативно-устойчивые золи с высокой концентрацией кобальта. Дзета-потенциал полученной системы определяли методом динамического рассеяния света на приборе Zetasizer, измерение размера частиц золей проводилось на анализаторе Photocor тем же методом. Полученные результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Коллоидно-химические характеристики гидрозолей кобальта

| Концентрация Со, %масс | рН | Дзета-потенциал, мВ | Размер частиц, нм | Агрегативная устойчивость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 8,5 | - 20 | 40 | Не менее 30 суток |

Из приведённых в таблице данных можно сделать вывод, что агрегативная устойчивость полученных гидрозолей обеспечивается совместным действием электростатической и стерической составляющих расклинивающего давления. Полученные гидрозоли представляют интерес, как интересное средство доставки лекарственных средств.

Литература

- Gubin S. P., Yurkov G. Y., Kosobudsky I. D. Nanomaterials based on metal-containing nanoparticles in polyethylene and other carbon – chain polymers //International Journal of Materials and Product Technology. – 2005. – V. 23. – №. 1. – P. 2-25.