Изучение энергетических характеристик поверхности термоусадочных полимерных пленок

Зиганшин Р.Р., Ефремова А.А.

студент

Казанский национальный исследовательский технологический университет, институт полимеров, факультет технологии, переработки и сертификации пластмасс и композитов, Казань, Россия

E-mail: rail199780@gmail.com

Полимерные пленки являются не впитывающими материалами с низкой смачиваемостью. Смачивание имеет большое значение для успешного протекания таких технологических процессов, как печать на полимерных пленках и склеивание. Качество печати и склеивания, сильно зависит от энергетических характеристик поверхности полимерных пленок (свободной поверхностной энергии). Свободная поверхностная энергия (СПЭ) полимерных пленок не может быть измерена прямыми методами. Ее можно рассчитать, определив краевой угол смачивания поверхности различными жидкостями с известным поверхностным натяжением.

Цель данной работы определить значения СПЭ и ее полярной и дисперсионной составляющих для полимерных термоусадочных пленок. В работе использовали пленки на основе полиэтилентерефталата ПЭТ- SF T12 G QS95 (BilcareLimited, Индия), полистирола OPS-ST (Мультипак, Беларусь), поливинилхлорида PVC - HighShrink (DongilChemical, Корея). Данные пленки применяются для производства термоусадочных рукавных этикеток (sleeve-label). Толщина всех исследованных пленок 40 мкм. Изучаемые пленки обладают высокими термоусадочными свойствами до 70 % в поперечном направлении.

Методом «лежащей капли» на гониометре ЛК-1 были определены краевые углы смачивания для пяти тестовых жидкостей (вода, этиленгликоль, глицерин, ДМФА, ДМСО), с помощью которых, с использованием метода Оунса-Вендта, были рассчитаны значения полярной и дисперсионной составляющих СПЭ для исследуемых пленок. Значение СПЭ рассчитывали по формуле Оунса-Вендта[1]. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Значение Пленка | ,Дин/см | , Дин/см | , Дин/см |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЭТ- SF T12 G QS95 | 8,76 | 29,43 | 38 |
| OPS-ST | 3,69 | 27,57 | 31,21 |
| PVC- HighShrink | 3,89 | 33,16 | 37,05 |

Видно, что основной вклад в значение СПЭ пленок вносит дисперсионная составляющая (80-90%). Надо отметить, что для всех изученных пленок, СПЭ не достаточная для проведения процесса печати. Минимально достаточный уровень СПЭ для полимерных пленок составляет не менее 38 Дин/см. Для данных пленок необходима предварительная активация, например коронным разрядом.

Литература

- D.K Owens. Estimation of the surface free energy of polymers // Journal of applied polymer science.  1969.  No. 13. С. 1741 – 1747.