Исследование размеров частиц осадкогелеобразующих систем на основе полиоксихлоридов алюминия

Никитина И.В.

Студент, магистратура

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Факультет химической технологии и экологии, Базовая кафедра "Технологии повышения нефтеизвлечения для объектов с осложненными условиями", Москва, Россия

E–mail: irina_nikitina_xxxd@mail.ru

Большинство месторождений России находятся на завершающей стадии разработки. Эта стадия характеризуется высокой обводненностью, вызванной прорывом воды в высокопроницаемые пласты и пропластки.

Для решения этой проблемы разработаны технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП). К ним относится закачка в пласт термотропных осадкогелеобразующих композиций на основе полиоксихлоридов алюминия, в том числе композиций ВИС-1 и SiXell, отличающихся временем осадкогелеобразования.

Для увеличения эффективности ВПП необходимо осуществлять подбор композиций с учетом ряда геолого-физических условий пласта, в том числе химического состава воды и породы-коллектора, температуры, проницаемости. Все эти факторы влияют на рост и полимеризацию алюмоксановых частиц, являющихся основой геля. Именно размеры частиц определяют глубину проникновения композиции в пласт и применимость этих композиций в пластах с низкой проницаемостью.

Изучение размеров частиц проводилось на лазерном анализаторе SALD-7101 (SHIMADZU, Япония). В основе определения лежало измерение статического рассеяния света с длиной волны λ = 375 нм в непроточной кювете частицами неразбавленного раствора или геля (при 100-кратном разбавлении вследствие высокой вязкости гелей) композиций ВИС-1 и SiXell.

В результате эксперимента установлено, что исходные диаметры частиц композиции ВИС-1 находились в диапазоне от 5 до 10 мкм (без разбавления), а состава SiXell - ниже предела обнаружения. Через три часа после начала нагревания (85°С) частицы ВИС-1 имели размеры от 122 до 136 мкм с разбавлением, а для состава SiXell - от 17 до 22 мкм без разбавления, что значительно меньше. После образования геля частицы ВИС-1 имели размеры от 118 до 145 мкм, а SiXell - от 34 до 44 мкм.

Через 7 дней после образования геля обнаружено, что размер частиц ВИС-1 уменьшился до 42-47 мкм, а состав SiXell практически не изменился. Данный факт говорит о высокой стабильности гелей композиции SiXell и большем сроке снижения обводненности после проведения ВПП.

Меньший размер частиц SiXell по сравнению с ВИС-1 связан с подавлением на начальных стадиях полимеризации алюмоксановых частиц присутствующим в SiXell ацетатом натрия. Это увеличивает селективность композиции SiXell, обуславливая ее применимость в неоднородных коллекторах с низкой проницаемостью. Мелкие частицы способны проникать глубже в пласт, обеспечивая необходимое удаление водоизолирующего экрана, в то время как крупные частицы могут кольматировать призабойную зону и приводить к простой фильтрации воды в пласт.