Влияние условий эксплуатации Со-Al2O3/SiO2 катализатора на скорость его дезактивации в условиях среднего и высокого давления

Зубков И.Н., Яковенко Р.Е.

Аспирант, 2 года обучения

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия

E–mail: 71650021.qwe@mail.ru

В процессах низкотемпературного синтеза Фишера-Тропша кобальтовые катализаторы обеспечивают лучшие каталитические характеристики для получения углеводородов С5+ и С35+ (церезинов) благодаря их высокой конверсии, стабильности и высокой производительности по целевым продуктам. В НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» разработан нанесенный Со-Al2O3/SiO2 катализатор для получения церезина, который позволяет при давлении 1,5 МПа достигнуть производительности по С35+ 3,6 кг/(м3кат·ч) [1, 2]. Проверена стабильность работы Co-Al2O3/SiO2 катализатора в течение 1000 ч непрерывной работы и установлено, что его применение позволяет получать углеводороды С35+ с вероятностью роста цепи 0,94. Увеличение селективности и производительности процесса по церезину может быть осуществлено при использовании повышенного давления (до 6,0 МПа), нагрузки по перерабатываемому газу (до 1000 ч-1) и рециркуляции непрореагировавшего газа. Интенсивность синтеза по углеводородам С35+ удалось повысить почти в 13 раз [3]. Стабильность работы Co-Al2O3/SiO2 катализатора в течение 1000 ч в условиях высокого давления осуществляли в проточно-циркуляционном режиме, кратности циркуляции 2,2-6,0, температурах 198-250 °С. Повышение температуры производили после падения степени конверсии СО ниже значения 80 %.

Цель работы – исследование процесса дезактивации Co-Al2O3/SiO2 катализатора в условиях среднего и высокого давления. Отравление катализатора, например, соединениями серы, маловероятно, так как исходные вещества для приготовления катализатора и реакционные газы не содержали соединений серы и других контактных ядов. Катализатор Со-Al2O3/SiO2 показал устойчивую работу при давлении 1,5 МПа при изменении параметров процесса Фишера-Тропша в течение 1000 ч всего периода испытаний. Определено, что катализатор в большей степени подвержен дезактивации при высоком давлении 6,0 МПа по сравнению с работой при умеренном давлении 1,5 МПа. Однако, скорость такой дезактивации быстро уменьшается с ростом температуры.

Установлено, что скорость дезактивации Co-Al2O3/SiO2 катализатора в условиях высокого давления обусловлена влиянием следующих факторов: снижением удельной поверхности, вследствие закупоривания пор восками, агломерацией кристаллитов кобальта, частичным зауглероживанием кобальта.

Результаты работы получены при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант РНФ № 19-73-00089) с использованием оборудования ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова.

Литература

1. Savost’yanov, A.P., Yakovenko, R.E., Sulima, S.I., Bakun, V.G., Narochnyi, G.B., Chernyshev, V.M., Mitchenko, S.A. The impact of Al2O3 promoter on an efficiency of C5+ hydrocarbons formation over Co/SiO2 catalysts via Fischer-Tropsch synthesis // Catalysis Today. 2017, № 1(279). р. 107–114.

2. Savost'yanov A.P., Narochnyi G.B., Yakovenko R.E., Bakun V.G., Zemlyakov N.D. Synthesis of high-molecular-weight hydrocarbons from CO and H2 over a cobalt catalyst // Catalysis in Industry. 2014. V. 6. р. 292–297.

3. Савостьянов А.П., Нарочный Г.Б., Яковенко Р.Е., Митченко С.А., Зубков И.Н. Интенсификация процесса получения длинноцепочечных углеводородов по методу Фишера-Тропша на кобальталюмосиликагелевом катализаторе // Нефтехимия. 2018, № 1(58). С. 80–89.