Синтез вторичных аминов алкилированием анилина спиртами при катализе наночастицами никеля и меди, иммобилизованными на цеолите NaX

Папутина А.Н., Попов Ю.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: paputina.aleks@yandex.ru

N-алкиланилины широко используются в качестве промежуточных продуктов для производства взрывчатых веществ, азокрасителей, ди- и трифенилметановых красителей [1-2].

Одним из способов синтеза вторичных аминов является алкилирование первичных аминов спиртами при повышенной температуре [3].

Существующие на данный момент способы алкилирования аминов спиртами предполагают проведение процесса либо в жестких условиях (высокие температура и давление), либо применение труднодоступных и дорогостоящих катализаторов, таких как платина, палладий, золото и т.д. [4-5].

Изучаемый способ получения предусматривает проведение процесса алкилирования в непрерывном режиме. Поэтому целью настоящей работы являлось изучение каталитического действия наночастиц никеля и меди, нанесенных на подложку, на протекание реакции алкилирования аминов алканолами в реакторе вытеснения в непрерывном режиме. В качестве носителя был использован цеолит NaX.

Алкилирующими агентами являлись этанол, 1-бутанол, 1-пентанол, а в качестве алкилируемого амина выступил анилин. Реакция осуществлялась в непрерывном режиме на неподвижном слое катализатора при 240°С при небольшой подаче водорода в качестве разбавителя и для гидрирования промежуточно образующегося имина.

Катализатор, полученный восстановлением осажденных ионов никеля и меди (1:1) на цеолите NaХ (Cu0Ni0/NaX), проявил высокую каталитическую активность. Выход целевых аминов составил 66–85 %, а селективность процесса достигала 83–89 %. Наряду с целевым продуктом – N-этиланилином (71.1 %), образуется N,N-диэтиланилин (13.5 %). При получении N-1-бутиланилина конверсия анилина и селективность реакции принимали максимальные значения (95.1 % и 89.5 % соответственно). При синтезе N-1-пентиланилина, помимо основного продукта (66.8 %), образуется побочный продукт – N,N-ди-1-пентиланилин с выходом 15.7 %.

Таким образом, применение катализатора Cu0Ni0/NaX в процессах получения аминов методом алкилирования позволяет получать целевые продукты с высокими выходами и селективностью при температуре 240°С и атмосферном давлении водорода.

- Литература

1. Baiker A. Catalytic Synthesis of Higher Aliphatic Amines from the Corresponding Alcohols / A. Baiker, J. Kijenski // Catalysis Reviews. 1985, V. 27, № 4, p. 653-697.

2. He J. Selective Synthesis of Secondary Amines via N-Alkylation of Primary Amines and Ammonia with Alcohols by Supported Copper Hydroxide Catalysts / J. He, K. Yamaguchi, N. Mizuno // Chemistry Letters. 2010, V. 39, № 11, p. 11821183.

3.  Brown A. B. Catalytic alkylation of aniline / A. B. Brown, E. E. Reid // Journal of the American Chemical Society. 1924, V. 46, № 8, p. 1836-1839.

4. He L., Lou X.-B., Ni J., Liu Y.-M., Cao Y., He H.-Y., Fan K.-N. Efficient and Clean Gold-Catalyzed One-Pot Selective N-Alkylation of Amines with Alcohols // Chemistry – A European Journal. 2010, V. 16, № 47, p. 13965-13969.

5. Zhang Y., Qi X., Cui X., Shi F., Deng Y. Palladium catalyzed N-alkylation of amines with alcohols // Tetrahedron Letters. 2011, V. 52, № 12, p. 1334-1338.