Изучение закономерностей реакции Принса между и-бутеном и формальдегидов в присутствии цеолитных катализаторов

Беденко С.П.

Аспирант 2-го года обучения

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия,

Москва, Россия

E–mail: bedenko@ips.ac.ru

Диеновые углеводороды являются одним из важнейших классов мономеров для производства пластмасс. В настоящее время основным промышленным процессом получения изопрена и бутадиена является пиролиз нафты при суммарном выходе диеновых углеводородов не выше 5%. В связи с тем, что мировое потребление диеновых углеводородов ежегодно возрастает на 4,5-5% [1], а существующие промышленные технологии не могут в полной мере удовлетворить растущий спрос, возникает необходимость в разработке новых способов целенаправленного получения диеновых углеводородов. Одним из наиболее перспективных способов является реакция Принса, исходные вещества для которой могут быть получены традиционного нефтяного, так и из альтернативного сырья (диметилового эфира, метанола).

Главным недостатком данного способа является использование гомогенных кислотных катализаторов, применение которых в промышленности характеризуются рядом существенных недостатков (высокая коррозионная активность, ограничение в повторном использовании, большое количество сточных вод, сложность контроля селективности процесса). Все эти недостатки могут быть устранены при проведении реакции в присутствии цеолитов в мягких условиях, однако закономерности данной реакции изучены недостаточно [2,3]. Таким образом, целью нашей работы стало изучение влияния кислотных и текстурных характеристик цеолитов структуры MFI, BEA и MOR на распределение продуктов конденсации и-бутена с формальдегидом

Установлено, что в присутствии H-MFI реакция протекает с образованием 3-метилбут-3-енола-1 (селективность до 97 %), в то время H-BEA является селективным катализатором образования изопрена (селективность до 56%).

С помощью ТПД аммиака и ИК-Фурье спектроскопии адсорбированного пиридина было оценено влияние концентрации и силы кислотных центров, а также соотношения Брёнстедовских (БКЦ) и Льюисовских (ЛКЦ) кислотных центров на распределение продуктов в данной реакции: слабые БКЦ отвечают за образование 3-метилбут-3-енола-1 и 4,4-диметил-1,3-диоксана, слабые ЛКЦ ускоряют реакцию гетеро-Дильса-Альдера с образованием 3-метил-5,6-дигидро-2Н-пирана, а сильные кислотные центры контролируют дегидратацию непредельного спирта. Подтверждено, что геометрия канала цеолита значительно влияет на состав продуктов реакции Принса: в присутствии среднепористого цеолита MFI реакция селективно протекает с образованием 3-метилбут-3-енола-1, в то время как при катализе широкопористым цеолитом BEA происходит последовательное превращение 3-метилбут-3-енола-1 в изопрен и 4,4-диметил-1,3-диоксан и протекают побочные превращения изопрена.  Модификация цеолитов катионом Mg2+ привела к ингибированию побочных последовательных превращений 3-метилбут-3-енола-1 благодаря изменению кислотных и текстурных свойств образцов.

Литература

1. https://www.statista.com/statistics/799009/us-isoprene-market-volume (Market volume of isoprene in the United States from 2014 to 2025).

2. Vasiliadou E.S., et al. Zeolite-catalyzed formaldehyde-propylene Prins condensation // Chemcatchem. 2017, V.9. p. 4417-4425.

3. Vasiliadou E.S., et al.  Formaldehyde–isobutene Prins condensation over MFI-type

zeolites // Catal. Sci. Technol. 2018, V.8. p. 5794-5806.