Синтез катализатора на основе оксидов некоторых d-элементов

Саидов Хуршид Муродиллаевич

Докторант (PhD)

Самаркандский государственный университет,

Химический факультет, Самарканд, Узбекистан.

E-mail: xmsaidov@gmail.com

Природный газ относится к невознобляемому сырью и источником энергии, комплексная переработка которого в настоящее время является актуальной проблемой химической промышленности. Решение этих проблем связана с разработкой высокоэффективных катализаторов для конверсии метана и получения целевых продуктов, что и является актуальной проблемой современной химии.

Катализаторы приготавливались методом со осаждения с целью достичь высокой дисперсности металлов VIII группы распределенных в оксидной матрице ZrO2.

Целью данной исследования  является синтез катализатора на основе оксидов Ni и Zr с использованием  Al2O3 в качестве носителя.

Синтез катализатора осуществляли на основе растворимых солей Ni и Zr с использованием “золь-гель” технологии. Для этого Al2O3 получаемой по “золь-гель” технологии использовали в качестве носителя и на него впитывали растворы Ni(NO3)2∙2H2O и ZrO(NO3)2∙2H2O в соотношения 5:1, которые подвергли термической обработке при 800 0С в течение 6 часов:

Ni(NO3)2+ZrO(NO3)2+Na2CO3 (NiOH)2CO3+NiCO3+(NiOH)2+ZrO2∙xH2O аморф

NiO,  ZrO2 в Al2O3

При прокаливании образуется преимущественно NiO,  ZrO2 в носителе.

Текстурная характеристика катализатора изучена методом сканируещей электронной микроскопией, по которому размер частиц 47-98 мкм, диаметры пор на поверхности находятся в диапазоне 8-55 мкм и распределены неравномерно (Рис.1). Элементный состав катализатора подтвержден результатами элементного анализа состоит из Ni, Zr, Al, O (Рис.2).

| Рис.1. Размер частиц и пористость катализатора | Рис.2. Результаты элементного анализа катализатора |
| --- | --- |

Катализатор апробирован при конверсии метана, выход синтез-газа составляет 62 %.

Научный руководитель-д.х.н., проф. Мухамадиев Н.К.