Высокоэффективные Pt/(SnO2/C) и PtSnNi/C катализаторов для реакции электровосстановления кислорода и электроокисления спиртов

Д.К. Мауэр.

Младший научный сотрудник химический факультет

Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

E–mail: dima333000@yandex.ru,

В настоящее время актуальной проблемой внедрения композитных катализаторов является возможность упрощения и удешевления процессов их получения. Достаточно многообещающим направлением для решения данной задачи является формирование композитных носителей путем электроосаждения металлов на поверхности углеродного носителя и дальнейшее их использование для синтеза платиносодержащих катализаторов [1-2]. Отмечается, что композитные катализаторы являются крайне перспективными для использования как в низкотемпературных спиртовых топливных элементах [3-4]. Исходя из этого, путем электроосаждения олова и олова-никеля на высокодисперсный углерод марки Vulcan XC72, были получены композитные носители SnO2/C и Ni(SnOH)6/C с содержанием оксидной компоненты от 15 до 35%. Данные носители были использованы для нанесения наночастиц Pt(0) методом химического восстановления Pt(IV) из раствора ее соли. Таким образом были получены катализаторы с массовой долей платины около 20%. Проведено изучение состава, структуры и активности, полученных Pt(SnO2/C) и PtSnNi/C катализаторов в реакциях электровосстановления кислорода и электроокисления спиртов. Было установлено, что платиновые катализаторы на основе композиционных носителей проявляют более высокую активность в реакциях электроокисления спиртов по сравнению с коммерческим катализатором HiSPEC3000, содержащим 20% Pt. Наиболее значимым результатом можно считать то, что PtSnNi/C материалы даже после 30 минут измерений проявляют активность в реакции окисления метанола в 1.5 - 2 раза выше, чем у коммерческого Pt/C катализатора. Высокая активность трехкомпонентных PtNiSn/C катализаторов в реакциях электроокисления спиртов может быть обусловлена сочетанием промотирующего влияния добавки никеля на каталитическую активность платины и облегчением адсорбции гидроксильных групп на включениях или наночастицах оксида олова. Также материалы PtSnNi/C демонстрируют наиболее высокую удельную активность в расчете на площадь поверхности 2,7-2,8 А/м2 (Pt), что может быть обусловлено позитивным влиянием легирования платины и уменьшением среднего межатомного расстояния.

Литература

1. Kuriganova, A.B., Leontyeva, D.V., Ivanov, S., Bund, A., Smirnova, N.V., Electrochemical dispersion technique for preparation of hybrid MOx–C supports and Pt/MOx–C electrocatalysts for low temperature fuel cells // J. Appl. Electrochem, 2016, №46 (12). p.1245.

2. Madhu Sudan Saha, Ruying Li, Mei Cai, and Xueliang Suna, High Electrocatalytic Activity of Platinum Nanoparticles on SnO2 Nanowire-Based Electrodes // Electrochemical and Solid-State Letters, 2007, №10 (8), p. B130-B133.

3.Bonesi A., Garaventa G., Triaca W., Castroluna A. Synthesis and characterization of new electrocatalysts for ethanol oxidation // International Journal of Hydrogen Energy. 2008, №. 33, (13). p. 3499.

4. Novomlinskiy, I. N., V. E. Guterman, et al. (2019). Platinum Electrocatalysts Deposited onto Composite Carbon Black–Metal Oxide Support // Russian Journal of Electrochemistry. vol.55 (7), p.690.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности № 0852-2020-0019.