Восстановительное алкилирование нитроаренов спиртами в присутствии медно-никелевых катализаторов, нанесенных на оксид алюминия

Разваляева А.В., Лагутин М.А.

Студент 1 курса магистратуры

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: varda.elentary@yandex.ru

Изучен процесс восстановительного алкилирования нитроаренов, протекающий в реакторе проточного типа в присутствии нанесенных медно-никелевых катализаторов.

Алкилароматические анилины используются в качестве красителей, лекарственных средств, ускорителей вулканизации, инсектицидов и средств повышения детонационной стойкости. Помимо этого, N-алкиланилины применяются в качестве промежуточных полупродуктов при синтезе биологически активных веществ, таких как фумарамиды, хинолины, тетрагидро-1-бензапирены, 3-ацетилиндолы.

Восстановительное алкилирование нитроаренов является перспективным методом получения N-алкиланилинов ввиду возможности проведения процесса в более мягких условиях по сравнению с существующими промышленными и лабораторными аналогами 1. Существуют методы синтеза N-алкиланилинов с использованием катализаторов на основе Cu30Cr5/γ-Al2O3, Au/TiO2 и Au/Fe2O3 2, 3, 4. Например, процесс получения N-алкиланилинов на катализаторе Au/TiO2 является фотокаталитическим и максимальный выход целевого продукта не превышает 50%, а максимальная селективность – 70% (при степени конверсии по нитроарену 94-100%).

Процесс алкилирования нитроаренов спиртами осуществлялся в соответствии со схемой:

R=H2, Me; R`=Bu, i-Bu, i-Pr, i-Bu-CH2.

Нами предложен селективный метод синтеза N-алкиланилинов в реакторе проточного типа при атмосферном давлении водорода с использованием медно-никелевого катализатора нанесенного на γ-Al2O3. Катализатор получен методом нанесения-осаждения с использованием карбамида в качестве осадителя. Восстановление катализатора проводилось водным раствором NaBH4. Экспериментально установлен оптимальный интервал температур – 180-220℃. В данных условиях был получен высокий выход целевых N-алкиланилинов (75-99%) при степени конверсии нитроарена 97-100%.

Литература

- Salvatore, R. N. Synthesis of secondary amines / R. N Salvatore, C. H Yoon, K.W. Jung // Tetrahedron. – 2001 – Vol. 57. – P. 7785-7811.

- Facile and efficient reductive N-alkylation of nitrobenzenes with alcohols catalyzed by Cu–Cr/γ-Al2O3 / G. Song [et al] // Research on Chemical Intermediates. – 2014. - Vol. 41, N 8. - P. 5399-5409.

- Stibal, D. One-pot photo-reductive N-alkylation of aniline and nitroarene derivatives with primary alcohols over Au–TiO2 / D. Stibal, J. Sa. J.A. Bokhoven // Catalysis Science & Technology. – 2013. – Vol. 3. – P. 94-98.

- Fe2O3-supported nano-gold catalyzed one-pot synthesis of N-alkylated anilines from nitroarenes and alcohols / Q. Peng [et al] // Chemical Communications. - 2011. - Vol. 47, N. 22. - P. 6476-6478.