Синтез и исследование катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов состава Li1+δFe0,95M0,05PO4 (M = Mn, Co, Ni,):
зависимость электрохимических свойств от степени дефектности структуры

Гребенщикова А.Д.

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E–mail:nbagrationi@yandex.ru

Катодные материалы на основе литий-обогащенных материалов с общей формулой Li1+δFe0.95M0.05PO4 (M = Co, Ni, Mg), обладающих структурой оливина, позиционируются как перспективные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) с улучшенными удельными характеристиками. В работе [1] показано, что дефект структуры в виде избытка катионов лития приводит к появлению нового диффузионного пути вдоль направления [101] и уменьшению гистерезиса потенциалов. Оптимизированная методика сольвотермального синтеза с интермедиатом Li3PO4 является успешным методом для получения литий-обогащенных материалов, в отличие от других распространенных методов синтеза [2].

Сольвотермальным методом синтезированы материалы Li1+δFe0.95M0.05PO4 (M = Co, Ni, Mg). На их основе твердофазным методом синтеза получены композиты Li1+δFe0.95M0.05PO4/C. Образцы указанной группы исследованы методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральным локальным микроанализом, Мессбауэровской спектроскопией.

Электрохимические характеристики полученных образцов изучали с помощью гальваностатического циклирования при разных плотностях тока. Зависимость коэффициентов диффузии от потенциала изучали с помощью метода потенциостатического прерывистого титрования.

Исследование образца методом operando  Мессбауэровской спектроскопией доказало присутствие катионов лития в позиции железа, что привело к улучшению электрохимических свойств.

Для расчетов коэффициентов диффузии использовали модель [3], предполагающую разделение «диффузионного» и «фазового» вклада в интеркаляционную емкость материала. Методом PITT рассчитаны коэффициенты диффузии и показано, что введение двух типов дефектов в структуру приводит к уменьшению гитерезиса потенциалов, а также к увеличению доли однофазного механизма (де-)интеркаляции ионов лития.

Литература

1. Park K., Park I., Kim H. Lithium-excess olivine electrode for lithium rechargeable batteries // Energy Environmental Science. 2016, №9, p. 2902–2915.

2. Drozhzhin O.A., Sobolev A.V., Grebenshchikova A.D. Exploring the Origin of the Superior Electrochemical Performance of Hydrothermally Prepared Li-Rich Lithium Iron Phosphate Li1+dFe1-dPO4 // Journal of Physical Chemistry C. 2020, №24. p. 126–134.

3. Meethong N., Kao Y.-H., Carter W. Comparative Study of Lithium Transport Kinetics in Olivine Cathodes for Li-ion Batteries // Chem. Mater. 2010, №22. p. 1088–1097.