Поиск селенового аналога минерала линарит

Пашков Г. А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: paskovgrigorij@gmail.com

В последние 30 лет в мире наметилась чёткая тенденция к миниатюризации электронных устройств, а следовательно, и к уменьшению размеров элементов микросхем, вплоть до нанометровых, что соответствует группировкам атомов. В этих условиях могут проявляться физические эффекты, не наблюдаемые в макрообъектах и не описываемые классическими моделями. Взаимодействие отдельных магнитных ионов в веществе описывается моделью квантового магнетизма. Предполагается, что в перспективе квантовые магнетики могут найти применение в качестве магнитных материалов для носителей информации, управления теплопереносом и др.

Одной из подробно изученных в последнее время подобных систем является минерал линарит PbCuSO4(OH)2: его кристаллическая структура содержит фрустрированные изогнутые ленты CuO2 [2]. Стоит отметить, что синтез химического соединения такого состава в литературе не описан, а все работы выполнены на природных образцах [3–7].

Известно, что магнитная подсистема очень чувствительна к межатомным расстояниям и углам связей. Аналогом сульфат-иона выступает селенат-ион, который имеет больший размер и может изменить геометрию медной подсистемы. В литературе нет упоминания полного селенового аналога линарита, хотя попытки получить его предпринимались [1].

В ходе работы были подобраны условия гидротермального синтеза селенового аналога линарита. Показано, что новое соединение кристаллизуется в моноклинной сингонии с параметрами элементарной ячейки a = 9.880(3), b = 5.771(2), c = 4.776(2) Å, β = 102.59(2)°.

Литература.

- Effenberger H. Crystal structure and chemical formula of schmiederite with a comparison to linarite// Mineralogy and Petrology. 1987. V. 36. P. 3–12.

- Inosov D. S. Quantum magnetism in minerals// Advances in Physics. 2018. V. 67. No. 3. P. 149–252.

- Schäpers M. et al. Thermodynamic properties of the anisotropic frustrated spin-chain compound linarite PbCuSO4(OH)2// Phys. Rev. Lett. 2013. V. 88, 184410. P. 1–17.

- Schofield P. F. et al. Proton location and hydrogen bonding in the hydrous lead copper sulfates linarite, PbCuSO4(OH)2, and caledonite, Pb5Cu2(SO4)3CO3(OH)6 // Canadian Mineralogist. 2009. V. 47. P. 649–662.

- Willenberg B. et al. Magnetic frustration in a quantum spin chain: the case of linarite PbCuSO4(OH)2// Phys. Rev. Lett. 2012. V. 108, 117202. P. 1–5.

- Willenberg B. et al. Complex field-induced states in linarite PbCuSO4(OH)2 with a variety of high-order exotic spin-density wave states// Phys. Rev. Lett. 2016. V. 116, 047202. P. 1–5.

- Wolter A. U. B. et al. Magnetic properties and exchange integrals of the frustrated chain cuprate linarite PbCuSO4(OH)2// Phys. Rev. Lett. 2012. V. 85, 014407. P. 1–16.