Исследование влияния особенностей пористой структуры силикагелей, полученных темплатным методом с бета-циклодекстрином,
 на каталитические свойства систем CrOy/SiO2, приготовленных на их основе

Машкин М.Ю., Тедеева М.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: mashkin5482@mail.ru

Силикагели находят широкое применение в качестве сорбентов, а также носителей для катализаторов ввиду низкой химической активности и большой удельной площади поверхности. Одним из важных методов синтеза силикагелей с заданным диаметром пор является темплатный синтез, то есть синтез с введением формирующего поры агента. В качестве одного из возможных темплатов может выступать бета-циклодекстрин.

Бета-циклодекстрин представляет собой циклический олигосахарид, состоящий из 
7 D-глюкопиранозидных единиц, соединенных 1,4-гликозидными связями. Молекулы бета-циклодекстрина имеют форму усеченного конуса и обладают склонностью 
к образованию колончатых структур, что позволяет использовать их для получения системы червеобразных пор с определенным диаметром.

В настоящей работе синтез образцов проводили путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) в присутствии азотной кислоты с добавлением водного раствора темплата 
(бета-циклодекстрин с мочевиной в массовом соотношении 1 : 3). В результате получена серия образцов силикагелей с различным распределением пор по размерам за счет варьирования количества темплата и воды, вводимой на стадии гидролиза ТЭОС. Количество воды определялось по формуле m(H2O) = x·m(SiO2), где x = 1.5, 5, 20. Количество темплата, рассчитанного по формуле темплат = mтемплат / [mтемплат + m(SiO2)], составило 40 и 60 масс. %.

Полученные образцы силикагеля сушились в течение недели при комнатной температуре, выдерживались 24 ч при температуре 120 °С и отжигались при 600 °С 
в течение 4 часов. Затем на них был нанесен оксид хрома в количестве 3, 5 и 7 масс. % 
из нитрата хрома(III) пропиткой по влагоемкости с последующими сушкой при 100 °С 
до полного высыхания и термическим разложением при температуре 500 °С в течение 
3 часов.

Из графика распределения пор по размерам (рис.1) видно, что полученные образцы силикагелей являются мезопористыми и практически не содержат микро- и макропор. Образцы имеют большую удельную площадь поверхности (значения, определенные методом БЭТ, составляют 680 и 460 м2/г соответственно для образцов с полуторным и пятикратным избытком воды по массе по отношению к массе SiO2).

Образцы с нанесенным оксидом хрома исследованы методами РФА, РСМА, СЭМ, РФЭС, УФ-ВИД спектроскопии. Определено распределение хрома по поверхности катализатора и состояние хрома в образцах.

Полученные образцы исследованы в каталитической реакции дегидрирования пропана в присутствии CO2.

Рисунок 1. Распределение пор по размерам для образцов, полученных с использованием полуторного (сплошная кривая) и пятикратного (пунктирная кривая) избытка воды по массе по отношению к массе SiO2.