Декавольфраматы никеля, кобальта и бария, синтезированные из водно-органических растворов

Кретова Е.А., Пойманова Е.Ю.

Студентка, 2 курс магистратуры

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, Украина

E–mail: l.kretova.don@gmail.com

Изополивольфраматы (ИПВ) в настоящее время находят широкое применение в медицине, науке и технике.  Введение органического растворителя оказывает стабилизирующее действие на образование ИПВА, в частности, на гексавольфрамат-анион со структурой Линдквиста и декавольфрамат-анион, построенный из лакунарных производных W5O18 структуры Линдквиста.

Добавление стехиометрического количества раствора катиона согласно реакции

2 Kt2+ + 10 WO42– + 16 H+ ⇆ Kt2W10O32 + 8 H2O,

где Kt2+=Co, Ba, Ni, к подкисленному до кислотности 1,60 водно-органическому раствору вольфрамата натрия приводило к образованию декавольфраматов соответствующих катионов. Результаты ИК-спектроскопического, химического, элементного и рентгеноструктурного анализов дали возможность предложить следующие формулы соединений: [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2, Co(C3H7NO)5]2[W10O32], [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32]. Результаты рентгеноструктурного анализа представлены в таблице.

| Эмпирическая формула | C30H70Co2N10O42W10 | C24H64Ba2N8O44W10 | C20H64Ni2O44S10W10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Молекулярная масса | 3199,32 | 3282.01 | 3285.23 |
| Симметрия | Триклинная | Триклинная | Триклинная |
| Простр. группа симметрии | P–1 | P–1 | P–1 |
| a (Å) | 11,2239(7) | 11.899 (3) | 11.9339(7) |
| b (Å) | 12,2221(10) | 12.1313 (11) | 12.2083(6) |
| c (Å) | 13,9184(8) | 13.341 (2) | 12.6976(9) |
| α [º] | 71,380 (6) | 70.417 (11) | 75.235(5) |
| β [º] | 89,506(5) | 64.254 (18) | 71.289(6) |
| γ [º] | 72,144(6) | 87.185 (12) | 87.785(4) |
| Объем (Å3) | 1713,8(2) | 1623.75 (5) | 1692.44(17) |
| Плотность(г∙cм–3) | 3,100 | 3.356 | 3.223 |

Центросимметричный анион W10O324– в солях имеет типичное строение. Он построен из шести искаженных октаэдров WO6, имеющих общую вершину, при этом каждый октаэдр WO6 имеет 4 общих ребра с соседними октаэдрами (рис. 1).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1 - Полиэдрическая модель структур Co(C3H7NO)5]2[W10O32] (а), [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 (б), [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] (в) |  |  |