Электрохимические свойства электродного материала на основе

Nd5Mo3O16 для СТОТЭ

Кузнецов Д.В.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dmtr_3@mail.ru

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – высокоэффективные и экологически чистые электрохимические источники энергии. В настоящее время актуальной задачей является создание симметричных ТОТЭ (СТОТЭ), обладающих заметными преимуществами, связанными с их производством и использованием. В качестве катода и анода в СТОТЭ используется электродный материал одного и того же химического состава, что позволяет уменьшить количество технологических этапов их изготовления, тем самым снизив себестоимость производства.

Целью настоящей работы являлась оценка перспективности использования в качестве электродного материала в СТОТЭ, флюоритоподобного сложного оксида Nd5Mo3O16+δ (NМО), обладающего смешанной кислород-ионной и электронной проводимостью.

Образцы NMO получали модифицированным твердофазным синтезом, включающим на первой стадии гомогенизацию катионов за счет растворения исходных оксидов в присутствии цитрат-ионов. Рентгенограмма полученного NMO была полностью проиндицирована в кубической сингонии (Pn-3n) с параметром элементарной ячейки  = 11.029(7) Å. Исследование химической стабильности NМО при температурах 1123-1273K по отношению к твердым электролитам Ce0.9Gd0.1O1.95 (GDC) и Zr0.84Y0.16O1.92 (YSZ) показало отсутствие взаимодействия с GDC при 1223K и YSZ при 1173К.

Исследована электрохимическая активностьNMO, нанесенного на поверхность GDCи YSZ с подслоем GDC, в интервале температур 873-1173K в окислительных (на воздухе) и восстановительных (Ar/H2) условиях.

Величины поляризационного сопротивления (Rη) для границы NМО/GDC при 1173K на воздухе и в восстановительной атмосфере составили 7.23 Ом•см2 и 0.07 Ом•см2, соответственно. Rηграницы NМО/YSZ при 1173K на воздухе и в восстановительной атмосфере составили 4.80 Ом•см2 и 2,24 Ом•см2, соответственно. Для повышения электрокаталитической активности NМО изучены электрохимические свойства композитных электродов NМО–xGDC (х = 20, 30, 40, 50 мас. %) на воздухе и в восстановительной атмосфере. Показано, что при переходе от однофазного NМО к композиту наблюдается значительное снижение величины Rη в случае х = 50 мас. % GDC до величины 1.73 Ом•см2 на воздухе и 0.43 Ом•см2 в восстановительной атмосфере при 1173K. Полученные данные поведения композитов NМО–xGDC показали перспективность дальнейшего исследования NМО в качестве электродного материала для симметричных ТОТЭ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 20-03-00432).