Синтез и исследование порошков и тонких плёнок на основе фторидов РЗЭ с ап-конверсионными свойствами

Шевченко А. А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: shev.98@yandex.ru

Материалы на основе фторидов РЗЭ отличаются высокой химической стабильностью и прозрачностью в широком оптическом диапазоне. Это обеспечивает большой интерес к ним в качестве основы оптических устройств, твердофазных лазеров, люминесцентных материалов [1]. Цель данной работы – разработка методик получения ап-конверсионных материалов из растворов координационных соединений.

Порошки и тонкие плёнки фторидов были синтезированы путём разложения смеси металлорганических прекурсоров – трифторацетатов (-tfa), пентафторпропионатов (-pfp) и гептафторбутиратов (-hfb) соответствующих металлов:

Na(tfa) + RE(tfa)3 → NaREF4 + (CF3CO)2O + CO + CO2 (RE = Y, Yb, Er)

Перфторкарбоксилаты металлов синтезировали посредством реакции 5%-го избытка кислоты (Htfa, Hpfp, Hhfb) с карбонатами металлов. Установлено термическое поведение, гидратный состав, а также продукты разложения прекурсоров по данным ТГА-ДСК-МС анализа в искусственном воздухе (Ar + O2).

Получены порошки состава NaREF4, 2NaF-NaREF4 из всех вышеперечисленных прекурсоров путём отжига гелей на воздухе при 400 °С в течение 2-3 часов. По данным РФА установлено, что в зависимости от катионного состава прекурсоров, продукт реакции состоит из совокупности двух фаз тетрафторида: метастабильной кубической α-NaREF4 и стабильной гексагональной β-NaREF4. Показано, что для получения чистой β-фазы оптимальным является такой состав прекурсоров, который соответствует эвтектическому составу в системе NaF-NaREF4. Также продемонстрировано, что  увеличение длины перфтаоралкильного заместителя в карбоксилат-анионе способствует меньшему загрязнению продукта термолиза углеродом. Как следствие такой продукт обладает наиболее интенсивной ап-конверсионной люминесценцией (АКЛ), что подтверждается зарегистрированными спектрами с различных образцов.

Получены тонкие плёнки с ап-конверсионными свойствами состава NaREF4 из растворов трифторацетатов и пентафторпропионатов металлов в изопропиловом спирте методом dip-coating с последующим отжигом при 600 °С в атмосфере Ar + HF. В качестве монокристаллической ориентирующей подложки был выбран с-Al2O3, способствующий эпитаксиальному росту гексагональной β-фазы NaREF4. Однако, было обнаружено, что при подобном отжиге происходит химическое взаимодействие прекурсоров с подложкой с образованием фазы криолита Na3AlF6, что ведёт уменьшению содержания натрия в плёнке и полной потере способности к АКЛ. Для решения этой проблемы было решено осадить на подложку буферный слой CaF2, а далее произвести второй цикл нанесения уже ранее использованных прекурсоров. Решение показало себя достаточно успешно, осаждённые плёнки обладали АКЛ, а также получились сплошными и однородными, что было подтверждено методами РФА в двух геометриях, СЭМ, АСМ.

Литература

1. Mahata, M. K., Hofsäss, H. C., Vetter, U.  Photon-Upconverting Materials: Advances and Prospects for Various Emerging Applications // Luminescence - An Outlook on the Phenomena and their Applications. IntechOpen. 2016, Ch. 6. p. 109–131.