Получение и характеризация гибридных наноразмерных частиц NiFe2O4@Au

Сайкова Д.И., Артюхов К.С., Щербанюк А.М., Сайкова С.В.

Студент, 1 курс магистратуры

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

E–mail: diana.saykova@mail.ru

Феррит никеля находит широкое применение в радиоэлектронике и вычислительной технике благодаря своим магнитным свойствам. Наночастицы (нч) NiFe2O4 считаются перспективными материалами для создания высокоплотных носителей информации, газовых датчиков, а также в различных приборах СВЧ и коммутирующих устройствах [1].

Перспективным направлением использования феррита никеля является также терапия онкологических заболеваний [1]. Благодаря наличию магнитных свойств возможно инкорпорирование магнитных жидкостей в опухолевые ткани, где последующее воздействие высокочастотным магнитным полем приводит к локальному разогреву и уничтожению раковых клеток (так называемая гипертермия) [2].

Особого внимания заслуживают гибридные частицы типа ядро-оболочка – наноразмерные частицы, ядро и оболочка которых отличаются по составу, микроморфологии и, как правило, функциональному назначению [3]. Так, в качестве ядра гибридных частиц можно использовать магнитные наночастицы, а оптимальным материалом для образования оболочки является золото, обладающее биосовместимостью и стабильностью.

Целью данной работы является синтез наночастиц феррита никеля методом химического соосаждения и получение гибридных частиц NiFe2O4@Au на их основе.

Образец феррита никеля, полученный в оптимальных условиях [4] имеет гидродинамический диаметр 222 нм и, по данным рентгенофазового анализа, представляет собой чистую фазу феррита никеля. Размер полученных частиц, рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера, составляет 36,2 нм, по результатам просвечивающей электронной микроскопии получены частицы размером около 25 нм.

С целью создания гибридных наночастиц NiFe2O4@Au образцы феррита никеля покрывали наночастицами золота один и три раза.

Результаты РФЭС, РФА, ПЭМ свидетельствуют об образовании гибридных частиц с толстой золотой оболочкой на поверхности феррита никеля.

Литература

1. Белов, К.П. Новые магнитные материалы – феррит-гранаты // Успехи физических наук. 1958, Том 66, №1. С.141 – 144.

2. Трофимова Т.В., Сайкова С.В., Сайкова Д.И., Чистяков Д.И. Синтез наночастиц золота, обладающих анизотропией оптических свойств // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: химия. 2016. Том 9. №4.

3. Mikalauskaite, A. Gold-Coated Cobalt Ferrite Nanoparticles via Methionine-Induced Reduction // Center of Physical Sciences and Technology. 2015.

4. Трофимова Т.В., Павликов А.Ю., Сайкова С.В. Новый метод синтеза наноразмерных порошков CoFe2O4 // Вестник Пермского университета. Серия: Химия. 2017. Том 7, № 2. С. 137-144.