Интерметаллические фрагменты со структурой AuCu3 в смешанных халькогенидах и пниктидах на основе Pd и Pt: синтез, электронное строение и кристаллическая структура

Маханёва А.Ю.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nastya.makhaneva@mail.ru

Структурный тип AuCu3 входит в пятерку самых распространенных мотивов строения бинарных интерметаллических соединений (ИМС). Его структура состоит из центрированных кубооктаэдров, в вершинах которых находится один тип атомов, а в центре – другой, которые соединены друг с другом посредством общих граней. Фрагменты с таким строением часто встречаются и в тройных ИМС. В ИМС, содержащих в своей структуре неметаллы, также можно найти фрагменты структурного типа AuCu3, но на сегодняшний день известны только соединения, в которых кубооктаэдр образован элементом 10 группы и p-металлом.

Интересной тенденцией является то, что для никеля известны только смешанные халькогениды, относящиеся к семействам Ni7-xMCh2 и Ni10-xM2Ch2 (M = металлы 13-15 группы, Ch = S, Se, Te), а для палладия и платины известно много пниктидов со структурами Pd5TlAs и Pd8In2Se, и практически не известны халькогениды. Единственным пересечением по структурным типам между Ni- и Pd-содержащими соединениями является тип Ni5.66SbTe2, который у Pd представлен единственным соединением Pd6.52SnTe2.

В данной работе был осуществлен синтез ряда тройных соединений с гетерометаллическими фрагментами AuCu3 на основе металлов 10 группы, причем было получено новое соединение Pd7-δInTe2 и выращены его кристаллы. Pd7-δInTe2 кристаллизуется в структурном типе Ni7-xMTe2 и построен путем чередования слоев из тетрагонально искаженных кубооктаэдров с палладий-теллуридными фрагментами типа NaCl. Также был синтезирован сложный пниктид Eu2Pt7AlP2.95, который является единственным известным на сегодня четверным соединением, содержащим фрагмент типа AuCu3, и был осуществлен поиск других соединений, относящихся к данному структурному типу с закладываемой стехиометрией Eu2Pt7FeP3, Ca2Pt7AlP3, Sr2Pt7AlP3. Структура Eu2Pt7AlP2.95 построена путем чередования гетерометаллических фрагментов типа AuCu3 с трехэлементными фрагментами типа CaGe2Be2.

Модели структур новых соединений были получены при помощи обработки совокупных данных методов рентгеновской дифракции и локального рентгеноспектрального микроанализа. В данной работе также было охарактеризовано электронное строение полученных ИМС и химическая связь в них. Квантовохимические расчеты зонной структуры периодических кристаллов проводились на уровне теории функционала плотности (DFT) c использованием метода псевдопотенциалов (PAW). Показана близость зонной структуры тройных и четверных фаз к таковой для их бинарных прародителей. На основе анализа функции электронной локализации (ELF) прослежены особенности образования химических связей в ИМС и более сложных структурах на их основе.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-03-01201).