Изучение кинетики выхода доксорубицина из композитов фосфат кльция/гидрогель, содержащих наночастицы карбоната кальция

Зенов Ф.А., Леонтьев Н.В., Евдокимов П.В.

Студент, 2 курс специалитета

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: fedor.zenov@chemistry.msu.ru

Задача адресной доставки лекарственных препаратов в костные дефекты онкологического генеза, будучи междисциплинарной, относится как к медицинскому материаловедению (биодеградируемые имплантаты), так и к региональной химиотерапии. Одним из возможных решений данной задачи является создание функционализированных тканеинженерных конструкций. Основу таких конструкций составляет изготовленная методами 3D-печати макропористая кальцийфосфатная керамика на основе гидроксиапатита или трикальциевого фосфата (Са3(РО4)2, ТКФ), содержащая цитостатический лекарственный препарат, например, антрациклинового ряда. Для обеспечения пролонгированной локальной химиотерапии после оперативного вмешательства необходим дополнительный слой на поверхности керамики, тормозящий выход препарата. В качестве подобного слоя удобно использовать гидрофильные биосовместимые полимеры – гидрогели, способные к набуханию.

В данной работе был получен модельный композит на основе β-ТКФ, покрытого слоем гидрогеля на основе акриламида (АА), полиэтиленглигольдиакрилата (ПЭГДА), а также альгината натрия, сшитого с помощью наночастиц карбоната кальция. Наночастицы карбоната кальция были получены в модификации арагонита, вследствие относительно хорошей растворимости, которая обеспечивает эффективную ионную сшивку альгината. В качестве цитостатика был использован доксорубицин.

Наночастицы карбоната кальция были охарактеризованы с помощью рентгенофазового анализа. Кинетика выхода доксорубицина при разном количестве препарата, сорбированного наночастицами арагонита, была исследована спектрофотомерически. Загрузка доксорубицина в композит ТКФ/гидрогель проводилась двумя способами. В первом методе непосредственно доксорубицин был добавлен в формируемый гидрогель во время его сшивки. Во втором способе готовый гидрогель насыщался доксорубицином в течении нескольких часов. Кинетика выхода препарата из композита была изучена также с помощью метода спетрофотометрии.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-29-11070_мк с использованием оборудования, приобретенного в рамках Программы развития Московского университета.