Новые фосфаты ванадия со структурным типом KTiOPO4 как катодные материалы для Na-ионных аккумуляторов

Шраер С.Д.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: semen011@yandex.ru

В качестве перспективных классов катодных материалов для натрий-ионных аккумуляторов (НИА) выделяют оксо- и фторидофосфаты переходных и щелочных металлов [1], которые вызывают существенный интерес за счет высоких значений теоретической удельной емкости (до 145 мАч/г) и рабочего потенциала (более 4 В). В литературе описано несколько модификаций ванадийсодержащих оксо- и фторидофосфатов со слоистой и каркасной структурой, которые в практическом плане зачастую демонстрируют недостаточно привлекательные или в отдельных случаях неудовлетворительные электрохимические показатели [2] ввиду особенностей кристаллической структуры, затрудняющих ионный транспорт.

Цель данной работы – синтез и исследование новых каркасных оксо- и фторидофосфатов ванадия и натрия в качестве высокоэнергоемких катодных материалов для НИА.

В ходе работы впервые путём двухстадийного гидротермального синтеза получены новые модификации оксо- и фторидо- фосфатов ванадия и натрия, кристаллизующиеся в структурном типе калий-титанил фосфата (KTiOPO4). Кристаллическая структура соединений уточнена методом Ритвельда по данным синхротронной рентгеновской дифракции и подтверждена методами электронной дифракции и электронной микроскопии высокого разрешения. Методом инфракрасной спектроскопии показано отсутствие полос поглощения OH-групп, химический состав подтвержден методом локального рентгеноспектрального анализа. Электронное состояние ванадия и механизм зарядовой компенсации изучены с помощью спектроскопии характеристических потерь энергии электронами. Детально исследованы электрохимические свойства катодных материалов в разных режимах циклирования, в том числе при существенно высоких токах разряда до 20С.

В докладе будут подробно рассмотрены особенности кристаллической структуры новых фосфатов, электрохимические свойства новых катодных материалов на их основе и проанализированы результаты исследования структурных трансформаций при протекании электрохимической реакции методом operando синхротронной рентгеновской дифракции и ex situ электронной дифракции.

Работа поддержана Российским Научным Фондом (грант № 20-73-10248).

Литература

1. Masquelier, C. et al. Polyanionic (phosphates, silicates, sulfates) frameworks as electrode materials for rechargeable Li (or Na) batteries // Chem. Rev. 2013, № 8(113). p. 6552-6591.

2. Boivin, E. et al. Vanadyl-type defects in Tavorite-like NaVPO4F: from the average long rangestructure to local environments // J. Mat. Chem. 2017, № 47(5). p. 25044-25055.