Кальцийфосфатные костные цементы системы β-ТКФ/МКФМ, содержащие поливинилпирролидон, для медицины

Кульпина С.О.,1 Фомин А.С.,2 Фадеева И.В.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1РТУ-МИРЭА, Институт тонких химических технологий, кафедра химии и технологии редких и рассеянных элементов, наноразмерных и композиционных материалов им. К.А. Большакова, Москва, Россия

2ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, Москва, Россия

E–mail: k.sima99@yandex.ru

Костные цементы являются востребованным материалом в медицинской практике. Они находят применение при обширных хирургических вмешательствах, могут применяться в рамках малоинвазивных хирургических техник [1]. На данный момент основными костными цементами являются цементы на основе полиметилметакрилата (ПММА). Однако, они характеризуются рядом недостатков: недостаточной биосовместимостью, экзотермической реакцией схватывания, сохранением следов токсичного катализатора полимеризации (соединений олова) [2]. Более перспективными являются цементы на основе фосфатов кальция. Кальцийфосфатные цементы классифицируют по конечному продукту реакции. Апатитовые цементы обладают приемлемым уровнем механических свойств, однако, обладают низкой растворимостью (резорбцией) в условиях организма. Брушитовые – при высокой скорости резорбции – обладают недостаточным уровнем механических свойств [3]. Существует несколько подходов к улучшению свойств цементов (скорость схватывания и твердения, уровень кислотности, инжектируемость, механические свойства). Наиболее перспективным является создание на основе кальцийфосфатных цементов композиционных материалов с полимерами. Цель работы – изучениие брушитового кальцийфосфатного цемента системы β-ТКФ/МКФМ, при введении поливинилпирролидона. Получали β-ТКФ отжигом при 900⁰С продуктов реакций [4]:

3Ca(NO3)2+2(NH4)2HPO4+2NH4OH=Ca3(PO4)2+6NH4NO3+2H2O (1)

3CaO+2(NH4)2HPO4=Ca3(PO4)2+4NH3+3H2O (2)

Состав кальцийфосфатного цемента: β-ТКФ/МКФМ/цитрат натрия=1/0,8/0,2, в качестве затворяющей жидкости использовали 8%-ный раствор лимонной кислоты. Поливинилпирролидон вводили в цементную системы, предварительно растворяя рассчитанное количество ПВП в затворяющей жидкости. Соотношение цементный порошок/затворяющая жидкость = 2,8.

Установлено, что введение ПВП не оказывало существенного влияния на время схватывания (которое составляло 5-7 минут) и твердения (в течение 60 минут), а также на уровень pH (5,0-5,5).

Литература

- Божкова С.А. Современные принципы диагностики и антибактериальной терапии инфекции протезированных суставов (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. 2011. Т. 61, № 3. С. 126-136.

- Saleh K.J., El Othmani M.M., Tzeng T.H., Mihalko W.M., Chambers M.C., Grupp, T.M. Acrylic bone cement in total joint arthroplasty: A review // Journal of Orthopaedic Research. 2016. Т.34, №5. С. 737-744.

- Lemaitre J., Mirtchi A., Mortier A. Calcium phosphate cements for medical use: state of the art and perspectives of development // Silicates industriels. 1987. Т.52, №9-10. С.141-146.

- Sinusaite L., Grigoraviciute-Puroniene I., Popov A., Ishikawa K., Kareiva A., Zarkov, A. Controllable synthesis of tricalcium phosphate (TCP) polymorphs by wet precipitation: effect of washing procedure // Ceramics International. 2019. Т.45, №9. С.12423-12428.