Стронций-содержащие трикальцийфосфаты: перспективные материалы для создания биокерамики и костных цементов

Раджабова Г.Т.1, Фомин А.С.2, Фадеева И.В.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1РТУ-МИРЭА, Институт тонких химических технологий, кафедра химии и технологии редких и рассеянных элементов, наноразмерных и композиционных материалов им. К.А. Большакова, Москва, Россия

2ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, Москва, Россия

E–mail: radzhabova.gyunel@mail.ru

Биоминералами, из которых состоит неорганическая фаза костей млекопитающих, являются фосфаты кальция, среди которых наиболее распространенным является гидроксиапатит (ГА) и трикальцийфосфат (ТКФ). Материалы на основе фосфатов кальция обладают биосовместимостью, благодаря чему они широко используются в медицине. Допирование фосфатов кальция различными ионами – один из подходов к модификации их свойств [1]. Среди целого ряда возможных допирующих элементов, стронций представляет особый интерес. Известно, что ионы стронция стимулируют рост костной ткани [2].

Были синтезированы порошки стронций-содержащих ТКФ с содержанием стронция 0, 0,28 и 2,8 масс. % двумя методами: методом осаждения из растворов (1) и методом механохимической активации (2), исходя из общих схем синтеза [2]:

(3-x)Ca(NO3)2+ 2(NH4)2HPO4 + xSr(NO3)2 → Ca3-xSrx(PO4)2 (1)

(3-x)CaO +2(NH4)2HPO4 + xSr(NO3)2 → Ca3-xSrx(PO4)2 (2)

Порошки после синтеза фильтровали и сушили при 800С. После сушки проводили термообработку при 9000 С для формирования структуры β-ТКФ. Методом РФА установлено, что все синтезированные соединения относятся к структурному типу витлокита. Эти результаты подтверждаются ИК-спектроскопическими исследованиями.

Керамику из ТКФ и стронцийсодержащих ТКФ получали методом одноосного прессования при удельном давлении прессования 70 МПа с последующим спеканием при 1100 и 12000С в течение 2 часов.

Микроструктура керамики зависит от содержания стронция: с увеличением содержания стронция размер зерна керамики уменьшается. Увеличение температуры спекания приводит к росту зерен керамики. Данный факт согласуется с основными положениями теории спекания.

Полученные соединения стронций-замещенных фосфатов кальция пригодны для получения керамики и цементов, используемых в медицине.

Работа выполнена в рамках госзадания № 075-00947-20-00.

Литература

- Uskoković V. Ion-doped hydroxyapatite: An impasse or the road to follow? //Ceramics International. – 2020. in press.

- Saidak Z., Marie P.J. Strontium signaling: molecular mechanisms and therapeutic implications in osteoporosis // Pharmacology&therapeutics. 2012. Т.136, №2. С.216-226.

- Чайкина М.В., Булина Н.В., Ищенко А.В., Просанов И.Ю. Механохимический синтез гидроксиапатита и его модификаций: состав, структура, свойства // Известия высших учебных заведений. Физика. 2013. Т.56, №10. С.66-71.