Синтез оксосульфатов РЗЭ конца ряда методом обменных реакций

Акимов Г.А.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: akimov.georgyy@gmail.com

Оксосульфаты РЗЭ состава Ln2O2SO4 представляют интерес как негигроскопичные прекурсоры для синтеза люминофоров на основе оксосульфидов Ln2O2S [1]. Однако, с уменьшением радиуса катиона Ln3+ их термическая устойчивость быстро падает, и получить в чистом виде соединения Er – Lu термолизом сульфатов уже не удается. В то же время термически неустойчивые изоформульные оксоселенаты и оксохроматы РЗЭ могут быть получены по обменной реакции оксохлоридов LnOCl и соответствующих солей щелочных металлов [2-4]. Примечательно, что данные о структуре соединений Gd – Lu неточны и противоречивы [5, 6].

В настоящей работе изучено взаимодействие между оксогалогенидами РЗЭ состава LnOX (Ln = Tb – Lu; X = Cl, Br) и сульфатами щелочных металлов (Na – Cs). Для Ln = Tb – Ho единственными продуктами (кроме MCl) являются чистые оксосульфаты Ln2O2SO4. Реакции LnOCl (Ln = Er – Lu) с сульфатами Na – Cs приводят в основном к продуктам состава Ln2O2SO4MCl, структура которых пока не установлена. Напротив, реакции оксобромидов Er и Tm с Na2SO4 приводят к образованию целевых оксосульфатов Ln2O2SO4 в чистом виде. Таким образом, природа продуктов обменных реакций сильно зависит от размера как катиона щелочного металла, так и галогенид-аниона.

Уточнены кристаллические структуры Dy2O2SO4 и Ho2O2SO4, которые кристаллизуются изотипно La2O2SO4.

Литература

1. M. Machida, K. Kawamura, K. Ito, K. Ikeue. Large-Capacity Oxygen Storage by Lanthanide Oxysulfate/Oxysulfide Systems. // Chem. Mater. 2005, 17, 6, 1487-1492.

2. D.O. Charkin, R.O. Grischenko, A.A. Sadybekov, R.J. Goff, P. Lightfoot, A new approach to synthesis of layered fluorites containing molecular anions: synthesis of Ln2O2CO3, K(LnO)CO3, and Ln2O2CrO4 via metathesis reactions. // Inorg. Chem. 2008, 47, 3065-3071.

3. D.O. Charkin, I.V. Plokhikh, A.I. Zadoya, A.N. Zaloga, W. Depmeier, O.I. Siidra. Structural, thermal, and IR studies of β-[Nd2O2](CrO4), an unexpected analog of a slag phase [Ba2F2](S6+O3S2-). // Z. Kristallogr. 2019, 231, 1-8.

4. D.O. Charkin, A.S. Karpov, S.M. Kazakov, I.V. Plokhikh, A.I. Zadoya, A.N. Kuznetsov, K.I. Maslakov, A.Yu. Teterin, Yu.A. Teterin, A.N. Zaloga, O.I. Siidra. Synthesis, crystal structure, spectroscopic properties, and thermal behavior of rare-earth oxide selenates, Ln2O2SeO4 (Ln = La, Pr, Nd): the new perspectives of solid-state double-exchange synthesis. // J. Solid State Chem. 2019, 277, 163–168.

5. R. Balestracci, J. Mareschal, Etude structurale des sulfates basiques des terres rares et d’yttrium, // Mat. Res. Bull. 1967, 2, 993-998.

6. S.G. Zhukov, A. Yatsenko, V.V. Chernyshev, V. Trunov, E. Tserkovnaya, O. Antson, J. Hölsä, P. Baules, H. Schenk, Structural study of lanthanum oxysulfate (LaO)2SO4. // Mat. Res. Bull. 1997, 32, 43-50.