Полииодовисмутаты гидроксипиперидинов

Бублей А.А., Шестимерова Т.А

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: anka.bubley@yandex.ru

В настоящее время гибридные йодоплюмбаты, обладающие структурой перовскита, активно применяются при создании фотоэлементов. Коэффициент преобразования энергии таких фотоэлементов может достигать 20% [1]. Тем не менее, ведется поиск других соединений, которые можно также использовать в солнечных батареях без существенной потери эффективности. В качестве таких альтернативных соединений интерес исследователей привлекали гибридные йодиды висмута (III), основным структурным блоком анионной подструктуры которых являются октаэдры BiI6. Преимуществами таких соединений являются их химическая стабильность и низкая токсичность. Как правило, в йодовисмутатах ширина запрещенной зоны составляет 1.8-2.2 эВ. Такие значения ширины запрещенной зоны не позволяют достигнуть высокой эффективности преобразования солнечной энергии. [1-2]. Однако было показано, что увеличение количества слабых контактов, таких как N-H···I, O-H···I или I···I, и/или встраивание дополнительных мостиковых элементов, вроде молекул I2, позволяет уменьшить ширину запрещенной зоны до 1.2 эВ [3].

Наша работа связана с изучением систем, в которых можно ожидать образования большого количества слабых межмолекулярных взаимодействий между катионной и анионной подструктурами, а также с получением соединений, содержащих дополнительные связи между элементами анионной подструктуры посредством I2 или     I3-. Гидрокси-производные пиперидина представляют интерес с точки зрения образования связей O-H…I и N-H…I. Было получено четыре новых соединения: йодовисмутаты 3- и 4-гидроксипиперидиниев и полииодиды данных катионов. Для йодовисмутата 3-гидроксипиридиния анионная подструктура сформирована анионами [Bi2I9]3-, связанными мостиковыми I2 с образованием бесконечных цепей. Слабые галогенные связи совместно с разупорядоченными катионами 3-гидроксипиперидиния формируют псевдотрехмерную структуру. В полученном образце была измерена ширина запрещенной зоны, которая составила 1,5 эВ. В случае 4-гидроксипиперидина в структуре присутствуют октаэдры [BiI6]3- и молекулы I2. Полученные образцы были охарактеризованы методами РФА, РСА, и КР. Также при помощи метода ТГА была исследована термическая устойчивость образцов. Наличие мостиковых молекул I2 подтверждено КР спектрометрией.

Данная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-03-00280.

Литература

1. Yelovik, N.A, Mironov, A.V., Bykov, M.A., Kuznetsov, A.N., Grigorieva, A.V., Wei, Z., Dikarev, E.V., Shevelkov, A.V. // Inorg. Chem. 2016, №55(9). p. 4132-4140.

2. Li, T., Hu, Y., Morrison, C. A., Wu, W., Han, H., Robertson, N. // Sustainable Energy & Fuels. 2017, №1. p. 308-316.

3. Shestimerova, T.A, Golubev, N.A., Yelovik, N.A., Bykov, M.A., Grigorieva, A.V., Wei, Z., Dikarev, E.V., Shevelkov, A.V. // Crystal Growth & Design. 2018, №18(4). p. 2572-2578.