Координационные полимеры с фрагментами природных терпенов: синтез, строение, свойства

Орлиогло Б.М.,1 Коваленко К.А.,2  Агафонцев А.М.3

Студент, 4 курс бакалавриата

1Новосибирский государственный научно-исследовательский университет, Факультет Естественных Наук, г. Новосибирск, Россия

2Институт неорганической химии им. А. В. Николаева, г. Новосибирск

3Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова, г. Новосибирск

E–mail: b.orlioglo@g.nsu.ru

Химия координационных полимеров (КП) активно развивается последние 2 десятилетия. Однако класс хиральных КП до сих пор остаётся малочисленным, несмотря на высокий потенциал использования хиральных пористых металл–органических КП в области разделения оптических изомеров и гетерогенного энантиоселективного катализа, а непористых КП в качестве нелинейно-оптических материалов. Одной из проблем синтеза новых хиральных КП является малая доступность и дороговизна оптически чистых лигандов для этой химии. Продуктивным подходом может быть использование лигандов на основе природных соединений легко доступных в оптически чистом виде. Мы использовали амбидентатные лиганды (+) или (–)-L (Рисунок 1), содержащие фрагменты природного терпена — α-пинена.

Были получены 3 новых КП, структура которых определена с помощью метода РСА на монокристаллах. Нагревание нитрата меди(II) с натриевой солью любого из лигандов в водно-спиртовом растворе приводит к образованию слоистых соединений CuL2·2H2O. Упаковка слоев по типу ABAB не оставляет шансов на потенциальную пористость. Оптические исследования, проведённые в ИТМО, показали, что данные соединения генерируют вторую гармонику при облучении светом с длиной волны 1050 нм в широком диапазоне мощностей от 20 до 160 мВт/см2. При этом генерация стабильна при облучении с пиковой мощностью по крайней мере в течение получаса, что является одним из лучших показателей для КП на сегодняшний день.

Нагревание солей кобальта(II) и никеля(II) с (−)-L в присутствии 4,4'-бис(пиридил)этилена приводит к образованию изоструктурных цепочечных КП состава ML2. Цепочечные соединения Ni(II) и Co(II) проявляют обратимое термоиндуцированное изменение оптической плотности при облучении фемтосекундным лазером с характерными временами переключения 20–60 мс. В литературе описаны подобные изменения спектров поглощения [1], но с характерными временами переключения в одну сторону ~20 мс, а в другую —  ~1000 мс, обусловленные медленным процессом перехода КП из дегидратированного состояния в гидратированное. Фотопереключение цепоченых КП Co(II) и Ni(II) одно из самых быстрых, описанных в литературе, и стабильно, по крайней мере, в течение нескольких десятков циклов.

Аналогичные изменения оптической плотности наблюдаются также при нагревании полученных соединений до 100 °C, что подтверждает термически индуцированный характер наблюдаемых явлений. Однако, исследования методом рентгенофазового анализа порошкообразных образцов при различных температурах показывают, что межплоскостные состояния изменяются не более чем на 0,015 Å в интервале температур от комнатной до 100 °C.

Литература

1. Nikita K. Kulachenkov et al., Photochromic Free MOF-Based Near-Infrared Optical Switch // Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(36), p. 15522–15526.