Замещение стронция на кальций и свинец в сложных витлокитоподобных ванадатах.

Одинаева А.Т.1 Барышникова О.В.2

Студент, 2 год обучения магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: an.odin02@mail.ru

Большой интерес в науке и производстве представляют материалы с полифункциональными контролируемыми свойствами. Данные материалы могут найти свое применение в различных сферах жизни общества, способны внести вклад в решение как локальных технических, так и глобальных проблем.

Из литературы известно, что на формирование полезных свойств значительное влияние оказывает наличие кристаллохимической матрицы, строение которой обеспечивает проявление нужных характеристик. В соединениях, изострукрурных минералу витлокиту [1] (фосфатах и ванадатах) с добавлением других катионов с различной валентностью обнаружен ряд интересных свойств: люминесцентные [2], нелинейно-оптические [3] и диэлектрические [4].

В работе синтезированы серии твердых растворов Sr9-xMLu(VO4)7 (M=Ca2+;Pb2+). Синтез проводили твердофазным высокотемпературным методом с применением ступенчатого отжига в муфельной печи.

Методом РФА показано, что система Sr9-xCaxLu(VO4)7  образует непрерывные твердые растворы во всем диапазоне 0≤Х≤9,твердые растворы Sr9-xPbxLu(VO4)7 однофазны лишь в диапазоне 0≤x≤1.

Параметры элементарной ячейки при замещении катионов стронция катионами кальция и свинца уменьшаются.

Методом генерации второй гармоники показано, что все однофазные образцы имеют нецентросимметричную структуру и в температурном интервале от 550 до 1100 оC претерпевают обратимый сегнетоэлектрический фазовый переход в центросимметричную структуру. При замещении катионов стронция катионами кальция и свинца величина сигнала ГВГ при комнатной температуре уменьшается. При замещении катионов стронция на катионы кальция и свинца температура фазового перехода понижается более чем на ~ 250 градусов.

Наличие в твердых растворах сегнетоэлектрического фазового перехода подтверждено методом диэлектрической спектроскопии. Температуры фазовых переходов, определенные методами ГВГ и диэлектрической спектроскопии, совпадают в пределах ошибки метода.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 8-03-00720).

Литература

1. Calvo C., Gopal R. The crystal Structure of Whitlockite from the Palermo Quarry // Am. Mineral. 1975. № 60. p. 120 – 133.

2. Lin H.-Y., Chang W.-F. , Chu S.-Y. Luminescence of (Ca,Sr)3(VO4)2: Pr3+, Eu3+phosphor for use in CuPc-based solar cells and white light-emitting diodes // J. Lumin. 2013.  № 133. p. 194–199.

3. Gopalakrishnan J., Ramesha K., Kasthuri Rangan K. In search of inorganic nonlinear optical materials for second harmonic generation. // J. Solid State Chem. 1999.  № 148. p.75-80.

4. Лазоряк Б. И., Стефанович С. Ю. Активные диэлектрики как основа новых функциональных материалов. //Д.