Модификация структуры и проводящих свойств пористой керамики ортохромита иттрия YCrO3

Мальцев Д.Д.,1 Попков В.И.,2 Синельщикова О.Ю.3

Студент, 2 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский горный университет,

Факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

2Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

3Институт химии силикатов им И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: dm.work.ac@gmail.com

Многофункциональные материалы, способные при различных условиях обладать определённым набором физических свойств, в последние несколько лет активно привлекают интерес исследователей. В частности, соединения-мультиферроики, способные к сегнетоэлектрическому и магнитному переходам, могут быть использованы для создания высокотемпературных датчиков и преобразователей.

Одним из таких материалов является представитель группы перовскитоподобных соединений ортохромит иттрия YCrO3, обладающий ферромагнитным и сегнетоэлектрическим переходом при температурах -133 °С и 200 °С, соответственно [1]. YCrO3 обладает наибольшей термической стабильностью среди известных ортохромитов, однако его электрические свойства сильно зависят от структуры получаемой проводящей керамики, что в свою очередь зависит от способа приготовления данной керамики и метода синтеза YCrO3.

В данной работе ортохромит иттрия был получен методом глицин-нитратного горения [2-3], который послужил основой для создания пористой керамики. Керамика с высоким процентным содержанием открытых и закрытых пор была всесторонне исследована, определено влияние условий прессования на морфологию и размер зерна. Проводящие свойства полученной керамики были затем исследованы и проанализированы основные факторы, влияющие на электропроводимость (рисунок 1). Полученные значения сравнили со значениями, полученными для высокоплотной керамики YCrO3 (плотность составляет 97.6% от теоретической плотности) [4].

Проведённое исследование показало возможность применения пористой керамики YCrO3 вместо аналогичной высокоплотной, что позволит уменьшить материальные затраты на производство без существенного ухудшения электропроводимости.

Литература

1. Serrao, C.R. Biferroic YCrO3 // Physical Review B. American Physical Society. 2005, №72(22). p. 220101.

2. Durán, A. Effect of Al-doped YCrO3 on structural, electronic and magnetic properties // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2018, №453, p. 36–43.

3. Popkov, V. I. Magnetic properties of YFeO3 nanocrystals obtained by different soft-chemical methods // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2017, №28(10). p. 7163–7170.

4. Tachiwaki, T. Formation, densification, and electrical conductivity of air-sinterable Y(Cr1−xMgx)O3 prepared by the hydrazine method // Materials Science and Engineering: B. 2001, №86(3), p. 255–259.