Экспериментальное и теоретическое исследование эпитаксиальной стабилизации мультиферроика h-LuFeO3 на поверхностях (111) и (100) монокристалла ZrO2(Y2O3)

Нигаард Р.Р. 1, Маркелова М.Н. 2, Шуркина А.С. 2, Цымбаренко Д.М. 2

Аспирант 4 года обучения

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: rnygaard@mail.ru

Одним из важнейших факторов, определяющих функциональные свойства тонких пленок, является их микроструктура. В данной работе на примере гексагонального феррита лютеция (h-LuFeO3) демонстрируется возможность управления вариантной структурой тонких пленок путем их осаждения на подложки с различной симметрией поверхности. Экспериментальные результаты осаждения пленок методом химического осаждения из паров бета-дикетонатов (MOCVD) на поверхности YSZ(111) и YSZ(100) сопоставлены с результатами теоретического моделирования конфигурации интерфейсов на основе предложенного алгоритма расчета энергий адгезии.

Результаты рентгеновской дифракции (рис. 1а) показывают, что как на гексагональной плоскости (111), так и на плоскости (100) с кубической симметрией, сформировались эпитаксиальные пленки с гексагональной структурой h-LuFeO3. сканирование показывает, что пленка на YSZ(111) (рис 1с) преимущественно моновариантна, а пленка на YSZ(100) (рис. 1b) состоит из кристаллитов двух типов - двух вариантов, развернутых друг относительно друга на 30о.

Рисунок 1. Результаты -сканирования (а) и -сканирования (б) тонких пленок h-LuFeO3, полученных на монокристаллических подложках YSZ(111) и YSZ(100).

Компьютерные расчеты энергии интерфейса пленка/подложка, основанные на применении упрощенного потенциала универсального силового поля (UFF), позволяют объяснить, почему на YSZ(100) стабилизируется гексагональная модификация LuFeO3, а не термодинамически более устойчивая перовскито-подобная ромбическая модификация (o-LuFeO3), присущая данному соединению. Оказалось, что минимальная энергия интерфейса o-LuFeO3/YSZ(100) на 26.7% выше энергии интерфейса h-LuFeO3/YSZ(111). Расчеты также согласуются с результатами рентгеновского -сканирования, показывая, что при эпитаксии h-LuFeO3 наYSZ(111) возможен лишь один структурный вариант с пограничным слоем, тогда как на YSZ(100) равновероятны два структурных варианта, развернутые друг относительно друга на 30о.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 20-33-70096 и 19-33-90289).