Связь фазовых превращений и электрохимических свойств катодных материалов Na3+xMnxV2-x(PO4)3 (0≤x≤1) со структурой NASICON

Захаркин М.В.1,2

Аспирант 4 года обучения

1 Московский Государственный Университет, Москва, Россия

2 Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: maksim.zakharkin@skolkovotech.ru

Одним из перспективных катодных материалов для натрий-ионных аккумуляторов является Na3V2(PO4)3 со структурой NASICON, демонстрирующий обратимую ёмкость более 110 мАч/г на высоких токах заряда и разряда в течение десятков тысяч циклов с малой потерей ёмкости [1]. При замещении ванадия на более дешёвый марганец возрастает рабочее напряжение и удельная ёмкость [2]. В данной работе с помощью operando дифракции рентгеновского излучения изучены фазовые превращения в Na3+xMnxV2-x(PO4)3 во время заряда-разряда при разных отсечках по напряжению.

В случае гальваностатического циклирования Na3+xMnxV2-x(PO4)3 в пределах потенциалов 2.5 – 3.8 В отн. Na/Na+ при заряде и разряде наблюдаются несколько областей однофазного и двухфазного механизма деинтеркаляции натрия. Согласно рис. 1 извлечение натрия из исходных Na3+xMnxV2-x(PO4)3 приводит к “Na3MnxV2-x(PO4)3” по однофазному механизму. Затем натрий извлекается по двухфазной “Na3MnxV2-x(PO4)3”–“Na2MnxV2-x(PO4)3” реакции. Следует отметить, что около состава “Na2MnxV2-x(PO4)3” наблюдается узкая область твёрдорастворного механизма. Дальнейшее извлечение натрия происходит через двухфазную реакцию с образованием состава “Na1+xMnxV2-x(PO4)3” при заряде до 3.8 В. Обратная реакция внедрения натрия на разряде в этом случае проходит через те же области (де)интеркаляции натрия.

Рис. 1. Схематическое изображение режимов деинтеркаляции Na+ из Na3+xMnxV2-x(PO4)3

Извлечение натрия из Na1+xMnxV2-x(PO4)3 (0.2≤x≤1) осуществляется по однофазному механизму. В случае заряда соединений Na3+xMnxV2-x(PO4)3 (x≥0.4) выше 3.8 В особенности двухфазных реакций сглаживаются при последующих циклах разряда-заряда [3,4]. Таким образом, частичное замещение V3+ на Mn2+ приводит к повышению энергоёмкости соединений Na3+xMnxV2-x(PO4)3 на 10%.

Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 17-73-30006).

Литература

1. Saravanan K., Mason C. W., Rudola A., Wong K. H., Balaya P. The First Report on Excellent Cycling Stability and Superior Rate Capability of Na3V2(PO4)3 for Sodium Ion Batteries // Adv. Energy Mater. 2013. V. 3. P. 444−450.

2. Zhou W., Xue L., Lü X., Gao H., Li Y., Xin S., Fu G., Cui Z., Zhu Y., Goodenough J. B. NaxMV(PO4)3 (M = Mn, Fe, Ni) Structure and Properties for Sodium Extraction // Nano Lett. 2016. V. 16. I. 12. P. 7836-7841.

3. Chen F., Kovrugin V. M., David R., Mentré O., Fauth F., Chotard J.-N., Masquelier C. A. NASICON-Type Positive Electrode for Na Batteries with High Energy Density: Na4MnV(PO4)3 // Small Methods. 2018. V. 2. P. 1800218.

4. Zakharkin M. V., Drozhzhin O. A., Tereshchenko I. V., Chernyshov D, Abakumov A. M., Antipov E. V., Stevenson K. J. Enhancing Na+ Extraction Limit through High Voltage Activation of the NASICON-Type Na4MnV(PO4)3 Cathode // ACS Appl. Energy Mater. 2018. V. 11. I. 1. P. 5842-5846.