Рост монокристаллов ZnO, допированных элементами V группы, из расплава в условиях высоких давлений

Тайбарей Н.О.

Аспирант 4 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: renoa@inbox.ru

Предложен новый метод роста монокристаллов ZnO, допированных элементами V группы (P, As, Sb) из расплава в условиях высоких давлений.

ZnO относится к классу II-VI полупроводников. Он обладает n-типом проводимости, шириной запрещенной зоны 3,37 эВ, высокой энергией связывания экситона 60 мэВ и является одним из лучших кандидатов на роль материала для производства голубых и ультрафиолетовых диодов, что, однако, требует получения p-n перехода на ZnO. Теоретическими методами [1] было предсказано образование дефектного комплекса (P, Sb)AsZn–2VZn, ответственного за p-тип проводимости в ZnO при допировании элементами V группы.

Разработанный ранее метод роста монокристаллов ZnO из расплава [2] был применен для получения монокристаллов ZnO, допированных акцепторными примесями на основе элементов V группы. Порошок ZnO, смешанный с различными источниками допирующих элементов, помещался в ячейку высокого давления и подвергался нагреву до 1700–1900°С и сжатию до 4,2 ГПа с последующей быстрой кристаллизацией из расплава. В качестве источников допанта использовались как индивидуальные элементы: P, As, Sb, так и различные соединения: Sb2O3, Zn3Sb2, Zn3P2, Zn3As2 (соединения вида Zn3Э2 образовывались in situ из элементарных Zn и Э). Выращенные монокристаллы по данным СЭМ и оптической микроскопии обладают размерами 10-100 мкм, различной окраской и сферической формой с выраженной огранкой в противовес стержневидным полупрозрачным кристаллам недопированного ZnO, достигающим миллиметровых размеров, что, в сочетании с отсутствием примесных фаз по данным РФА, указывает на успешное внедрение примеси в структуру ZnO.

По результаты РФЭС установлена степень окисления допанта в структуре ZnO, которая, как было показано в [3], должна равняться +5 для акцепторного комплекса (P, Sb)AsZn–2VZn. Последующие измерения РФЭС с травлением Ar+ пучком показали, что степень окисления допанта в более глубоких слоях образца может отличаться от поверхностных слоев в зависимости от условий синтеза.

По результатам эксперимента показано успешное внедрение примеси в ZnO в условиях высоких давлений, определены оптимальные границы концентраций допанта, изучены электрофизические и люминесцентные свойства материала.

Литература

1. Limpijumnong S., Zhang S. B., Wei S. - H., Park C. H. Doping by large-size-mismatched impurities: the microscopic origin of arsenic or antimony-doped p-type zinc oxide // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 92. P. 155504-1–155504-3.

2. Mukhanov V. A., Sokolov P. S., Baranov A. N., Timoshenko V. Yu., Zhigunov D. M., Solozhenko V. L. Congruent melting and rapid single-crystal growth of ZnO at 4 GPa // Cryst. Eng. Comm. 2013. V. 15. P. 6318-6322.

3. Taibarei N. O., Kytin V. G., Kupriyanov E. E., Kulbachinskii V. A., Makhiboroda M. A., Baranov A. N. Creation of acceptor centers in ZnO single crystals by annealing in Sb vapor // J. Phys. Chem. C. 2019. V. 123. I. 34. P. 20769–20773.