Термические превращения карбоксилатов никеля (II) с анионами насыщенных монокарбоновых кислот и их получение

Сапрыкин Р.В., Семёнов С.А.

Аспирант 1 года обучения

МИРЭА – РТУ Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии редких и рассеянных элементов им. К.А. Большакова

E–mail: romaj47j@gmail.com

Карбоксилаты металлов – известный класс металлосодержащих органических соединений, которые находят широкое применение в различных областях деятельности человека, в науке и технике [1]. Исследованию их термического поведения в последние годы придается большое значение. Промышленный интерес к этим исследованиям связан с широкой областью применения продуктов термолиза) в качестве катализаторов реакций основного органического синтеза, керамических материалов, неорганических пигментов и др. [2]. Ранее термическое разложение ненасыщенных карбоксилатов никеля было изучено в работах [3-5]. В настоящей работе впервые осуществлен синтез карбоксилатов никеля (II) масляной, валериановой, капроновой, энантовой и каприловой кислот. Синтез бутирата и валерата никеля проводили из водных растворов соответствующих кислот и ацетата никеля с последующей отгонкой образующейся уксусной кислоты. Для синтеза капроата, энантата и каприлата никеля использовали предварительно полученные натриевые соли соответствующих кислот и сульфат никеля.

ИК-спектры образцов в виде таблеток с KBr регистрировали в области 4000–500 см–1 на ИК-Фурье спектрометре, модель EQUINOX 55, фирма Bruker. Элементный анализ проводили на автоматическом элементном CHNS-анализаторе, фирма Thermo Finnigan. Термоаналитические исследования карбоксилатов никеля проводили на дифференциальном сканирующем калориметре SDT Q600 V20.9 Build 20 со скоростью нагрева 10 град/мин при одновременной записи кривых нагревания (ДТА и Т) и убыли массы (TG) в кварцевых тиглях в аргоне в интервале температур от 20 до 500°С. Полученные карбоксилаты были охарактеризованы с использованием элементного анализа и ИК-спектроскопии. Термолиз указанных карбоксилатов, а также формиата и ацетата никеля, проводили в среде аргона в течение 9 часов при температуре 325°С.

Полученные продукты термического разложения были исследованы с использованием элементного, энергодисперсионного анализов, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, рентгенофазового анализа. Проведены магнитные исследования продуктов термического разложения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-03-00237).

Литература

1. Помогайло А. Д., Джардималиева Г. И. Мономерные и полимерные карбоксилаты металлов. М.: Физматлит, 2009.

2. Помогайло А. Д., Джардималиева Г. И. Металлополимерные гибридные нанокомпозиты. М: Наука, 2015.

3. Семенов С. А., Мусатова В. Ю., Дробот Д. В., Джардималиева Г. И. Термическое разложение итаконата никеля // Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 6. С. 630-642.

4. Семенов С. А., Мусатова В. Ю., Дробот Д. В., Джардималиева Г. И. Термическое разложение ненасыщенных дикарбоксилатов никеля (II) // Журн. неорган. химии. 2018. Т. 63. № 9. С. 1195-1203.

5. Мусатова В. Ю., Семенов С. А., Дробот Д. В. и др. Синтез и термические превращения ненасыщенных дикарбоксилатов никеля II) – прекурсоров металлополимерных нанокомпозитов // Журн. неорган. химии. 2016. Т. 61. № 9. С. 1168–1181.