Композиционный керамический материал на основе водорастворимого силиката натрия и фосфатов кальция

Каймонов М.Р.

Аспирант 1 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: M.R.Kaimonov@yandex.ru

Развитие и совершенствование биосовместимых и биоактивных материалов, к которым относят керамику, стекло и стеклокерамику, направленных на устранение дефектов костной ткани, является актуальным направлением медицинского неорганического материаловедения. Биоматериалы должны удовлетворять ряду требований: биосовместимость, контролируемая биорезорбируемость, достаточная прочность, остеокондуктивность и остеоиндуктивность. За последние 50 лет активно исследовались биосовместимые материалы, полученные в системах Na2O-CaO-SiO2-P2O5, CaO-SiO2, CaO-P2O5 и других, а также материалы, полученные при сочетании данных систем, однако не все фазы были изучены в полной мере.

Целью работы являлось получение керамического материала с заданным фазовым составом (натрий кальциевый силикат и β-ренанит β-NaCaPO4) в системе Na2O-CaO-SiO2-P2O5 на основе водорастворимого силиката натрия и синтетических фосфатов кальция с применением дополнительных добавок.

В работе изготавливали высококонцентрированные суспензии, состоящие из связующего и наполнителя. В качестве наполнителя выступали синтетические порошки фосфатов кальция (ФК) – гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2, трикальцийфосфат Ca3(PO4)2 и пирофосфат кальция Ca2P2O7. В качестве связующего и прекурсора неорганической полимерной матрицы использовался водный раствор силиката натрия с силикатным модулем n (SiO2/Na2O) = 2,87. Дополнительно в состав порошковой смеси добавляли карбонат натрия Na2CO3 и оксид кальция CaO. Данные компоненты использовали для достижения заданного фазового состава и в качестве порообразователя (Na2CO3). Прекерамические полуфабрикаты в форме балочек были получены литьем в силиконовые формы. Фазовый состав образцов после формования и сушки по данным РФА был представлен оксидом кальция CaO, карбонатом натрия моногидратом Na2CO3 ·H2O, ортосиликатом натрия Na4SiO4 и соответствующим ФК (гидроксиапатитом Ca10(PO4)6(OH)2, трикальцийфосфатом Ca3(PO4)2 или пирофосфатом кальция Ca2P2O7). Данные РФА позволяют предположить отсутствие реакции между ФК и оксидом кальция CaO с силикатом натрия на стадии формования, затвердевания и сушки. Ортосиликат натрия предполагаемо был получен в результате взаимодействия аморфного оксида кремния, который находится в водном растворе силиката натрия, с карбонатом натрия по следующей реакции:

SiO2 + 2Na2CO3 ↔ Na4SiO4 + 2CO2

Керамические композиционные материалы после обжига при 1000°С включали две биосовместимые фазы: натрий кальциевый силикат Na4Ca4Si6O18 – основная фаза, и в небольшом количестве β-ренанит β-NaCaPO4.

Установлено, что высококонцентрированные суспензии ФК в водном растворе силиката натрия с дополнительными добавками могут быть использованы для послойного экструзионного формования простых 3-х мерных геометрических фигур, и соответственно могут быть применены для создания имплантата заданной архитектуры керамического скелета с использованием экструзионной 3D-печати.

Таким образом, высококонцентрированные суспензии ФК в водном растворе силиката натрия с дополнительными добавками могут быть рекомендованы для получения пористых композиционных биоматериалов с заданным фазовым составом в 4-х компонентной оксидной системе Na2O-CaO-P2O5-SiO2.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-29-11079.