Газовая чувствительность нанокристаллического TiO2, легированного Nb(V)

Куранов Д.Ю.

Аспирант 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kuranov.mitya@mail.ru

В связи с ростом содержания примесных газов и летучих органических соединений в воздухе вследствие высоких темпов развития промышленности на территории РФ, актуален поиск методик для контроля ПДК таких газов, как СО, NO2, паров бензола и продуктов неполного сгорания автомобильного топлива. Полупроводниковые газовые сенсоры на основе нанокристаллических широкозонных оксидов d-металлов обладают несомненными достоинствами: миниатюрность, простота эксплуатации, термическая и химическая устойчивость элементов, вместе с тем нестабильность характеристик (дрейф базовой линии) в ходе длительной непрерывной эксплуатации [1, 2].

Наночастицы TiO2, а также TiO2, легированные Nb (V) (wмасс = 1, 2, 4%) были получены распылительным пиролизом в пламени из тетрабутилата и триизостеароилопропоксида титана и 2-этилгексаноата ниобия. Фазовый состав, площадь поверхности, размер зерна определены методами РФА, БЭТ и РФЭС, проведен сравнительный анализ и выявлено влияние легирования и высокотемпературной обработки на распределение фаз анатаза и рутила и размер частиц, электрическое сопротивление в полученных нанокомпозитах. Содержание анатаза растет линейно с увеличением содержания ниобия в выбранных пределах, дополнительной фазы оксида ниобия обнаружено не было.

На основе полученных материалов созданы полупроводниковые газовые сенсоры, сенсорные измерения проводились в атмосфере широкого спектра газов. Установлено, что сенсоры демонстрируют высокий отклик по отношению к ацетону, метанолу, сероводороду. Установлено, что легирование ниобием уменьшает сопротивление и увеличивает величину сенсорного отклика. В условиях влажности (Rh = 60%) чувствительность сенсоров уменьшается в среднем в 3-4 раза. Повторные сенсорные измерения, проведенные с целью установления факта деградации сенсоров, показали, что сенсорный отклик увеличился, что может быть связано с изменением соотношения рутил:анатаз в нанокомпозите.

Литература

1. Barsan N., Koziej D., Weimar U. Metal oxide-based gas sensor research: How to? // Sensors and Actuators. 2007. V. 121. P. 18-35.

2. Yoon J. W., Lee J. H. Toward breath analysis on a chip for disease diagnosis using semiconductor-based chemiresistors: recent progress and future perspectives // Lab Chip. 2017. V. 17. P. 3537-3557.