Синтез, кристаллическая структура и сорбционные свойства гибких МОКП на основе меди(II)

Бурлак П.В., Коваленко К.А.

Аспирант 3 года обучения

Институт неорганической химии им. А. В. Николаева,

Новосибирск, Россия

E–mail: burlakpv@gmail.com

Пористые металл-органические координационные полимеры (МОКП) – сравнительно новый и активно развивающийся класс пористых соединений. Данный класс соединений имеет большой потенциал в области адсорбции, катализа, сенсинга и пр., благодаря возможности выбора разнообразных строительных блоков как органических, так и неорганических. Более того, металл-органические координационные полмеры открыты к разнообразной модификации, как синтетической, так и постсинтетической, используя в качестве исходных реагентов, лиганды с различными функциональными заместителями (-NO2, -NH2, -Br…), можно получить серию изоструктурных МОКП с заданной функциональностью внутри каркаса. В настоящее время мало изучены гибкие МОКП, в состав которых входят подвижные лиганды, способные легко изменять свою структуру. Благодаря чему становится возможно получать необычные, сложные структуры с необходимыми текстурными и функциональными характеристиками[1]. Одним из известных гибких лигандов, благодаря алкильной группе – является лиганды из группы бис-(2-метилимидазолил)-алканов[2].

В этой работе были получены и охарактеризованы физико-химическими методами два пористых изоструктурных трехмерных металл-органических координационных полимера на основе меди, нитро-/бромтерефталат анионов (bdc-X, где X=-Br или -NO2) и 1,3-бис-(2-метилимидазолил)-пропана (bmip) : [Cu6(OH)2(bdc-X)5(bmip)2(H2O)2]. Подобранные условия и лиганды позволили получить МОКП со сложной структурой, содержащий два неорганических строительных блока – стандартный «китайский фонарик» Cu2(OOC)2N2 и более сложный Cu4(m3-OH)2(OOC)9(N-)2(H2O)2, объединенных между собой в трехмерную структуру и образующих одномерные гофрированные каналы. Такая необычная структура ведет к высокой селективности при разделении ненасыщенных C2-углеводородов от этана и метана, а также к нестандартной селективности в паре этилен-ацетилен. (Если стандартные пористые соединения сорбируют преимущественно ацетилен из пары ацетилен-этилен, то в случае данных медных каркасов была получена обратная селективность.[3]) Селективность методом IAST составила 12, 26 и 42 в эквимолярных смесях C2H4/C2H2, C2H4/C2H6 и C2H4/CH4 соответственно при давлении 0,5 бар и температуре 273 К.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (20-33-90207).

Литература

1. Schneemann A. et al. Flexible metal-organic frameworks // Chem. Soc. Rev. 2014. V. 43. I. 16. P. 6062–6096.

2. Wang J. et al. Photocatalytic performances of two new Cd(II) and Zn(II)-based coordination polymers // J. Mol. Struct. 2019. V. 1182. P. 79–86.

3. Hazra A. et al. Acetylene/Ethylene Separation and Solid-State Structural Transformation via [2 + 2] Cycloaddition Reactions in 3D Microporous Zn(II) Metal-Organic Frameworks // Inorg. Chem. 2020. V. 59. I. 13. P. 9055–9064.