Марганецсодержащие шпинели AMn2O4, где A – Mn, Mg, Li и Cd: что происходит с их поверхностью в водном щелочном растворе?

Досаев К.А.1,2

Аспирант 3 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2ICPEES, CNRS-ECPM-Université de Strasbourg, Strasbourg, France

E–mail: dosaev.kirill@gmail.com

Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) являются одним из наиболее перспективных решений преобразования химической энергии в электрическую. Особенностью реакции восстановления кислорода в щелочной среде является ее более низкое перенапряжение, по сравнению с кислой средой. Это дает возможность использовать в качестве катализаторов катодного процесса оксиды d-металлов. Было показано, что наивысшей активностью обладают оксиды, содержащие в своем составе катионы Mn3+ и, в частности, Mn2O3 [1,2]. Однако причина столь высокой активности оксидов Mn до сих пор неясна. В нашей работе мы выбрали в качестве объектов исследования различные сложные оксиды марганца AMn2O4, где A – Mn, Mg, Li, Cd, имеющие структуру шпинели, с целью изучить эволюцию состава их поверхности после контакта со щелочным водным раствором, а также найти корреляции между составом, зарядовым состоянием катионов Mn на поверхности и электрохимической активностью шпинелей в реакции восстановления кислорода.

Высокодисперсные порошки оксидов были синтезированы различными методами мягкой химии – золь-гель для LiMn2O4 (Sпов БЭТ=24 м2/г) и MgMn2O4 (Sпов БЭТ=22 м2/г), соосаждение для CdMn2O4 (Sпов БЭТ=39.4 м2/г) и разложением MnOOH до Mn3O4 (Sпов БЭТ=16.5 м2/г). Полученные образцы были охарактеризованы методами порошковой рентгеновской дифракции, электронной микроскопии, а также электрохимическими методами исследования. Особый акцент в данной работе сделан на исследование деградационной устойчивости полученных оксидов в растворе 1М NaOH и без или под действием электрохимического потенциала. Такие образцы шпинелей исследовались ex situ при помощи просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) и спектроскопии NEXAFS.

В ходе проделанной работы было установлено, наибольшую устойчивость среди всех исследованных шпинелей имеет MgMn2O4. В случае LiMn2O4 при контакте со щелочью происходит вымывание катионов Li, а также одновременно восстановление катионов Mn на поверхности. Это указывает на существенную деградацию поверхности этого оксида. Похожее поведение демонстрирует CdMn2O4. Установлено, что для Mn3O4 наблюдается окисление поверхности при контакте со щелочью. В докладе обсуждаются корреляции между данными по исследованию состава и зарядового состояния катионов Mn на поверхности и электрохимической активностью шпинелей в реакции восстановления кислорода.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-29-12064 мк).

Литература

1. Suntivich J., Gasteiger H. A., Yabuuchi N., Nakanishi H., Goodenough J. B., and Shao-horn Y., Design principles for oxygen-reduction activity on perovskite oxide catalysts for fuel cells and metal–air batteries// Nat. Chem. 2011. V. 3. P. 546–550.

2. Ryabova A., Napolskiy F., Poux T., Istomin S., Bonnefont A., Antipin D., Baranchikov A., Levina E., Abakumov A., Kéranguéven G., Antipov E., Tsirlina G., Savinova E. R., Rationalizing the Influence of the Mn(IV)/Mn(III) Red-Ox Transition on the Electrocatalytic Activity of Manganese Oxides in the Oxygen Reduction Reaction // Electrochimica Acta. 2016. V. 187. P. 161-172.