Синтез галогенпроизводных фуллерена

Григорьян В.В.1, Воднева А.М.2

1Студент, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет),

факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия

2 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет),

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: v_i_ka99@mail.ru

Применение фуллеренов, в существенной степени, ограничивается их практически полной несовместимостью с водой и водными растворами, поэтому предпочтение в использовании отдается производным фуллеренов. Например, галогенопроизводные. Их используют в качестве прекурсоров при синтезе фуллеренолов, карбоксифуллеренов и других соединений [1].

Синтез галогенофуллеренов осуществляют различными методами. Для получения бромидов проводят взаимодействие смеси фуллеренов или индивидуального фуллерена, С60 или С70, с жидким осушенным бромом или с раствором брома в органических растворителях. Смесь перемешивают при комнатной температуре до однородного раствора. Далее, раствор упаривается под вакуумом, а образовавшийся осадок бисольвата бромида отфильтровывают, сушат до образования индивидуальных бромпроизводных. Для синтеза C70Br10 и C70Br14 используют близкие этапы синтеза с использованием гетерогенных катализаторов [2].

Обработка фуллерена хлорирующими агентами дает продукты C60Cln с объемным составом в диапазоне от C60Cl6 до C60Cl40. Наиболее достоверные данные были получены для C60Cl6. Его молекулярная структура была впервые предложена на основе 13С ЯМР-спектроскопии, а затем была подтверждена структурным исследованием фенильных и метильных производных. Результаты масс-спектроскопического исследования (MALDI, матричная лазерная десорбционная ионизация) показали, что полученные образцы всегда содержат небольшие количества побочных продуктов фенильного производного из-за побочной реакции Фриделя-Крафтса с бензолом.

Были некоторые сообщения о приготовлении образцов с составом C60Cl24. Хлорирование C60 с помощью ICl или ICl3, проводимое в 1,2-дихлорбензоле, дает хлорфуллерены с составами, варьирующимися между C60Cl6 и C60Cl26. Обработка C60 жидким хлором под воздействием УФ-излучения при комнатной температуре дает смесь хлорфуллеренов с составами от C60Cl12 до C60Cl32, в соответствии с масс-спектрометрией [3].

Состав полученных галогенпроизводных фуллерена определяют методами инфракрасной спектроскопии, ультрафиолетовой спектроскопии, элементного и термогравиметрического анализов.

Литература

1. Семенов, К.Н. Синтез, идентификация и растворимость бромпроизводных фуллерена С70Br8 и С70Br10 в некоторых ароматических растворителях. Synthesis and Identification of Bromfullerenes С70Br8 and С70Br10 and Their Solubility in Some Aromatic Solvents / К. Н. Семенов, Н. А. Чарыков, В. А. Кескинов и др. // Журн. общ. Хим.- 2013. -  Т.83. - N4. - C. 582-585 // Rus. J. Of Gen.Chem. - 2013. - V.83. - N4. - P.671-674.

2. Semenov, K.N. Fullerene Bromides C70Brn (n=8, 10, 14) Synthesis and Identififcation and Phase Equilibria in C70Brn (n=8, 10, 14)/Solvent Systems / K.N. Semenov, N.A. Charykov, A.S. Kritchenkov. // J. Chem. Eng. Data. - 2013. - V.58. - N3. - P.570-575.

3. Troyanov, S.I. Synthesis and Structures of Fullerene Bromides and Chlorides / S.I. Troyanov, E. Kemnitz // Eur. J. Org. Chem. – 2005. – V. 1. – P. 4951–4962.