Разработка интерметаллических мишеней для получения и изучения химических свойств сверхтяжелых элементов

Мельник Е.В.1, Аксенов Н.В. 1, Штайнеггер П.2, Айхлер Р.2, Божиков Г.А.1, Дмитриев С.Н.1

Сотрудник

1) Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

2) Институт Пауля Шеррера, Виллиген, Швейцария

E-mail: elizamelnik@jinr.ru

В ЛЯР ОИЯИ был введен в эксплуатацию новый ускорительный комплекс «Фабрика сверхтяжелых элементов», основу которого составляет новый ускоритель тяжелых ионов – ДЦ-280. Ключевым параметром нового ускорителя является на один порядок более высокая интенсивность – 10 мкА частиц. Поэтому необходима разработка новой методики изготовления мишеней, которые будут выдерживать длительные облучения (~1000 ч) при высокой интенсивности пучка тяжелых ионов [1]. Одним из новых подходов является получение мишеней из интерметаллических соединений актинидов (U, Pu, Am, Bk, Cf и др.) [2]. Способ изготовления мишени основан на получении тонких слоев интерметаллических соединений на металлической фольге (1-2 мкм). Для этого мы предлагаем последовательное нанесение слоев. На первом этапе метод термического напыления позволяет наносить «диффузионный слой» на тонкую фольгу. На втором этапе нанесение актинида можно проводить с помощью молекулярного электроосаждения. На заключительном этапе полученную мишень восстанавливают в токе чистого водорода при температуре 900 °C. Для прогнозирования поведения различных металлов с америцием при совместном нагревании мы провели расчет энтальпий растворения используя модель «Eichler-Miedema» [3].

Рисунок 1 – Частичная молярная (первая) энтальпия растворения Am в элементах B при бесконечном разбавлении (∆HBLS) по модели «Eichler-Miedema»

На основании анализа полученных данных (рисунок 1) были выбраны следующие комбинации: в качестве металлической фольги (подложки) – титан; в качестве диффузионного слоя – палладий, платина, иридий.

Литература

- Dmitriev S.N., Popeko A.G. High-power radioactive targets as one of the key problems in further development of the research program on synthesis of new superheavy elements // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2015, № 305(3). p. 927-33.

- Usoltsev I. et al. Preparation of Pd-based intermetallic targets for high intensity irradiations // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. 2012, Vol. 691. p. 5-9.

- Rossbach H., Eichler B. Adsorption of metals on metal surfaces and the possibilities of its application in nuclear chemistry// Materials science (B2240). 1984, № ZFK-527 (17). p. 65