Изучение сорбционных свойств сорбентов Sorbentex-Sr и Sorbentex-Sr-N

Кангина О. А.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kangina1998@mail.ru

В настоящее время в хранилищах накоплены тысячи тонн радиоактивных отходов (РАО), в том числе высокоактивных, поэтому важное значение приобретает переработка указанных отходов с уменьшением общей активности. Одно из решений этой проблемы состоит в селективном извлечении отдельных нуклидов из общей массы.

Sr-90 один из наиболее радиоэкологически значимых радионуклидов. Методы его извлечения из РАО и особенно из природных объектов давно и активно обсуждаются мировым сообществом. Придуманы различные сорбенты и не деструктивные методы определения Sr. Однако вопрос о соотношении цена/качество предложенного метода остается актуальным. В данной работе было предложено изучить сорбционные свойства относительно новых отечественных (Севастополь) сорбентов на основе краун-эфиров [1].

Таким образом, целью работы является определение сорбционных свойств двух сорбентов отечественного производства (Sorbentex-Sr и Sorbentex-Sr-N).

Для изучения сорбции стронция проводили два эксперимента. Для определения процента удержания сорбентами проведен динамический эксперимент. Две колонки (V=3 мл) наполнили смолами, активировали 15 мл 5,6М HNO3. Пропустили 15 мл модельного раствора (85Sr: А=790 Бк, V=200 мкл, носитель SrCl2: С=20 мг/мл, V=500 мкл) в 5,6М HNO3. Десорбция – 15 мл H2Oдист. Пробы измеряли на γ-спектрометре. Для исследования кинетики сорбции проведен статический эксперимент. В 14 флаконов (V=20 мл) поместили 0,018 г сорбента и 18 мл HNO3 (С=0,1-11 моль/л). Использовали 90Sr (А=15000 cpm, V=20 мкл). Отобраны нулевые точки (нет сорбции), далее каждые 20 минут в течении часа, каждые 3 часа в течении суток. Пробы измеряли на жидкостно-сцинтилляционная спектроскопия.

В ходе динамического эксперимента установлено, что в 5,6М HNO3 процент удержания для Sorbentex-Sr-N - 83% и для Sorbentex-Sr - 95%. Это значит, что для Sorbentex-Sr-N данные условия не являются оптимальными. Процент элюирования при десорбции стронция 15 мл H2Oдист составил 84% и 85% для сорбентов, соответственно. Это говорит о том, что данного объема недостаточно для полной десорбции радионуклида. Определена максимальная сорбция для сорбента Sorbentex-Sr-N в течении 3-3,5 часов - 64%, а для Sorbentex-Sr -52% в течении 1,5-3 часов. Максимальное значение Kd = 1111 мл/г для Sorbentex-Sr-N при 3 М HNO3 и 1105 мл/г для Sorbentex-Sr при 11 М HNO3. Предположительно, что в данных условиях проведения эксперимента разбавитель (ионная жидкость для Sorbentex-Sr-N и 1,1,7-тригидрододекафторгептанол для Sorbentex-Sr), носитель и концентрация сорбирующегося радионуклида играют решающую роль в сорбционной способности сорбента.

Литература

1. Бежин Н.А., Довгий И.И. Сорбенты на основе краун-эфиров: получение и применение для извлечения стронция // Успехи химии, 2015, т. 84, N 12, стр. 1279-1293